Релаксационные процессы намагниченности при  кристаллизации аморфных

магнитных лент FeCoNiSiNbB

Костылев С.И.

Студент, 4 курс специалитета

Комлев А.С

снс кафедры магнетизма

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: serg.kostylev2004@gmail.com

Современные мягкие магнитные материалы на основе аморфных и нанокристаллических сплавов Fe–Co–Ni обладают высокой магнитной проницаемостью и малыми потерями, что делает их перспективными для высокочастотных и энергоэффективных устройств [1]. Выбор термической обработки с целью оптимизации их свойств требует понимания взаимосвязи между микроструктурными особенностями и процессами перемагничивания

В данной работе исследована кинетика релаксации намагниченности, M, в аморфных лентах на основе сплава FeCoNiSiNbB методом in-situ вибрационной магнитометрии в процессе изотермической кристаллизации. Эксперимент направлен на установление связей между стадийностью кристаллизации, эволюцией эффективной магнитной анизотропии и температурной зависимостью характерного времени релаксации M.

Аморфные ленты были получены методом быстрой закалки из расплава из исходного слитка FeCoNiSiNbB. Для инициирования кристаллизации образцы подвергались изотермическому отжигу в печи при температурах от 450 до 660 °C, интегрированной в вибрационный магнитометр LakeShore 7407 (ВСМ), в атмосфере Ar.

Данные рентгеноструктурного анализа, полученные методом рентгеновской дифрактометрии, показали, что исходные образцы имеют нанокристаллическую структуру. Результаты элементного рентгеноспектрального микроанализа, проведенные методом EDX, позволили оценить реальный состав ленты, как Fe₆₁Co₁₅.₇Ni₁₀Si₁₀Nb₃.₃Bₓ.  Анализ динамики фазового перехода, полученный с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), показал, что экзотермический процесс кристаллизации происходит в диапазоне температур от 440 до 500 °C

Временные зависимости M при изотермическом отжиге, полученные с помощью ВСМ, представлены на рисунке 1 (а). Данные зависимости были аппроксимированы уравнением Колмогорова–Джонсона–Мела–Аврами, что позволило выделить характерное время релаксации и показатель Аврами, n, для различных температур (Рис. 1(б)). При температурах ниже ~ 450 °C получены значения показателя Аврами, соответствующие трёхмерному росту новой фазы, тогда как в диапазоне 450–550 °C

Рис. 1. Зависимости M от времени при различных температурах (а), зависимость показателя Аврами от температуры (б)

показатель уменьшается до интервала 0.5–1, что интерпретируется как переход к квазидвумерному росту с учётом геометрии тонкой ленты. При температурах выше 550 °C наблюдается отклонение от монотонного поведения показателя, связанное с началом кристаллизации гексагональной фазы и изменением механизма роста.

Особый интерес представляет температурная зависимость характерного времени релаксации M, демонстрирующая немонотонное поведение в диапазоне температур примерно 500-575 °C (Рис. 2).

Рис. 2. Зависимость времени релаксации от температуры

Показано, что такая зависимость обусловлена наложением двух процессов: роста доли кристаллических фаз (кубической и гексагональной) и термически активируемого переориентирования магнитных моментов в эффективном поле анизотропии, величина которого сама существенно меняется с температурой.

Для описания экспериментальных данных предложена феноменологическая модель, в которой полное характерное время релаксации представлено суммой трёх вкладов: двух вкладов типа Вогеля–Фульчера–Таммана, соответствующих кристаллизации кубической и гексагональной фаз, и дополнительного скейлингового члена, учитывающего вклад температурно-зависимой эффективной магнитной анизотропии. Подбор параметров модели на основе температурной зависимости M позволяет воспроизвести экспериментальную немонотонную зависимость времени релаксации и показать ключевую роль перераспределения фаз и эволюции анизотропии в релаксационных свойствах системы.

Полученные результаты формируют целостную картину связи кинетики кристаллизации и релаксации M в аморфных лентах FeCoNiSiNbB и демонстрируют необходимость явного учёта микроструктурных преобразований и изменения эффективной магнитной анизотропии при моделировании релаксационных процессов [2]. Разработанный подход может быть использован для оптимизации режимов отжига и целенаправленной настройки магнитных свойств современных мягких магнитных материалов для высокочастотных и энергоэффективных применений.

Авторы выражают благодарность к.ф.-м.н., снс Харламовой А.М., д.ф.-м.н. Киселевой Т.Ю.

Данная работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 25-72-00031).

Литература

- McHenry M.E., Willard M.A., Laughlin D.E. Amorphous and nanocrystalline materials for applications as soft magnets// Prog. Mater. Sci., 1999, 44, p. 291–433.

- Yoshizawa Y., Oguma S., Yamauchi K. New Fe-based soft magnetic alloys composed of ultrafine grain structure// J. Appl. Phys., 1988, 64, p. 6044–6046.