Магнитные фазовые переходы в высокоэнтропийном сплаве GdTbDyErY

Телица Артем Александрович

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: artyom1799phys@gmail.com

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) на основе редкоземельных металлов (РЗМ) привлекают внимание благодаря уникальным магнитным свойствам, обусловленным сложной конкуренцией обменных взаимодействий и магнитной анизотропией [1,2]. Это делает их идеальными кандидатами для создания новых материалов магнитного охлаждения [3]. В работе [4] было показано, что увеличение энтропии смешения в объемных металлических стеклах на основе DyErYGdNiAl позволяет эффективно изменять температуру магнитного фазового перехода. Данная работа продолжает это направление, фокусируясь на прямых измерениях намагниченности в широком диапазоне полей и температур для прецизионного определения точек магнитных фазовых переходов в многокомпонентных РЗМ сплавах.

В качестве объекта исследования был выбран сплав GdTbDyErY. Данный сплав был получен на Кафедре химической технологии и новых материалов Химического факультета МГУ из исходных редкоземельных элементов (чистотой не менее 99.5 масс. %) в электродуговой печи в атмосфере аргона. Полученный слиток был подвергнут высокотемпературному отжигу (при температуре 900∘С, продолжительностью 80 ч).  Основным экспериментальным методом исследования намагниченности являлась СКВИД-магнитометрия. Рентгеноструктурный фазовый анализ сплава показал, что объем основной фазы с гексагональной плотноупакованной (ГПУ) структурой (пространственная группа P63/mmc) составляет не менее 95%. Измерения температурных зависимостей намагниченности M(T) проводились в интервале температур 4,2-300 К в магнитных полях до 70 кЭ. Идентификация температур переходов осуществлялась путем анализа поведения производных по температуре экспериментальных зависимостей M(T) – стандартного метода для сложных магнитных систем с размытыми переходами.

Наблюдаемая температурная зависимость демонстрирует поведение, типичное для ряда тяжелых редкоземельных металлов. По результатам обработки получены температуры переходов при вариации магнитного поля, которые приведены в Таблице 1. Как известно, в Tb, Dy и Er в области низких температур наблюдается ферромагнитное упорядочение, а с ростом температуры происходит резкое уменьшение намагниченности, вызванное фазовым переходом из ферромагнитной фазы в геликоидальную антиферромагнитную фазу (ГАФМ). Для сравнения в таблице показаны характерные значения температур магнитных фазовых переходов для чистых РЗМ, известные из литературных данных. При этом θ1 соответствует переходу ферромагнетик (ФМ) – ГАФМ, а θ2 - переходу ГАФМ - парамагнетик (ПМ). В магнитных полях больше 10 кЭ переход ФМ-ГАФМ исчезает.

На основе данных для исходных РЗМ с высокой магнитокристаллической анизотропией (Tb, Dy, Er) можно вычислить среднее значение для величин температур θ1 и θ2 равных 108 и 164 K, соответственно. Наши оценки температур фазовых переходов, сделанные в линейном приближении, близки к экспериментально определенным температурам для сплава GdTbDyErY. Отметим, что ионы Y3+ не несут заметного по величине локализованного магнитного момента, в то время как ионы Gd3+ отличаются среди ряда РЗМ отсутствием орбитального момента, и, как следствие, сравнительно низкой магнитокристаллической анизотропией. Полученные данные в целом согласуются с результатами исследований чистых РЗМ и бинарных сплавов РЗМ и позволяют построить магнитную фазовую диаграмму сплава GdTbDyErY.

Можно сделать вывод, что для многокомпонентных РЗ сплавов, обладающих областью геликоидального антиферромагнетизма, основной вклад в величину температур магнитных фазовых переходов вносят РЗ элементы, для которых характерно наличие орбитального магнитного момента 4f-оболочки.

Таблица 1. Температуры магнитных фазовых переходов.

| Состав | H, кЭ | Θ1, K | Θ2, K |
| --- | --- | --- | --- |
| GdTbDyErY | 0,5 | 88 | 164,5 |
|  | 2 | 88 | 165 |
|  | 5 | 90 | 165 |
|  | 10 | 94 | 159 |
|  | 20 | - | 165 |
|  | 30 | - | 163 |
|  | 40 | - | 160 |
|  | 50 | - | 160 |
|  | 60 | - | 160 |
|  | 70 | - | 160 |
| Er | - | 20 | 84 |
| Dy | - | 85 | 178,5 |
| Tb | - | 221 | 230 |
| Gd | - | - | 293 |

Полученные оценки хорошо согласуются с экспериментом для высокотемпературных переходов, но дают большие погрешности для низкотемпературных. Для формирования более полной картины необходимы измерения других комбинаций сплавов на основе тяжелых РЗМ и проверка используемых методик на новом объеме данных.

В работе выявлены общие закономерности в свойствах полученного сплава GdTbDyErY, тербия, диспрозия и эрбия, а также специфические особенности сплава GdTbDyErY, а именно отсутствие заметного по величине вклада в магнитные свойства от гадолиния и иттрия.

Литература
1. Krnel M., Vrtnik S., Jelen A., Koželj P., Jagličić Z., Meden A., Feuerbacher M., Dolinšek J. Speromagnetism and asperomagnetism as the ground states of the Tb-Dy-Ho-Er-Tm “ideal” high-entropy alloy // Intermetallics. 2020. Vol. 117. P. 106680.

2.  Lužnik J., Koželj P., Vrtnik S., Jelen A., Jagličić Z., Meden A., Feuerbacher M., Dolinšek J. Complex magnetism of Ho-Dy-Y-Gd-Tb hexagonal high-entropy alloy // Physical Review B. 2015. Vol. 92, № 22. P. 224201.

3. Понизовкина Е. Потенциал высокой энтропии // Наука Урала. 2021. № 17 (1237). URL: https://uran.ru/node/6565.

4. Xue L., Shao L., Li Z., Han Z., Zhang B., Huo J., Wang X., Zhu S., Qian B., Cheng J., Shen B. Utilization of high entropy in rare earth-based magnetocaloric metallic glasses // Journal of Materials Research and Technology. 2022. Vol. 18. P. 5301–5311.