Исследование перемагничивания магнитоплазмонных наноструктур
Д.П. Киселева, В.К. Беляев, В.В.Родионова
Студентка, 2 курса бакалавриата 
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, физико-математический факультет, г. Калининград, Россия.

E-mail:dpkiseleva@stud.kantiana.ru
Рак — группа заболеваний с бесконтрольным ростом злокачественных клеток, приводящих без лечения к летальному исходу. Несмотря на то, что существующие методы его лечения (хирургический метод, химиотерапия и т.д.) сохраняют свою актуальность, их основными проблемами являются сложность полного удаления раковых клеток и высокая вероятность возникновения побочных эффектов [1]. По этой причине проводятся исследования по разработке новых подходов лечения данной болезни. Одним из таких подходов является метод, основанный на введении в организм человека  наночастиц, которые приводят к апоптозу опухолевых тканей за счёт термического и магнитомеханического воздействия [2]. Для повышения эффективности данного подхода существует необходимость в поиске частиц с оптимальными магнитными свойствами. 

[image: image1.png]


В данной работе были синтезированы и исследованы нанодиски с диаметрами 650, 830, 950 нм, состоящие из последовательных слоёв золото/железо/золото. Морфология изготовленных образцов и их магнитные свойства были исследованы методами атомно-силовой микроскопии и вибрационной магнитометрии.
Рис.1. Петли гистерезиса нанодисков диаметрами a) 650, б) 830 и в) 950 нм, измеренные интегральным методом при приложении поля в плоскости (черные линии) и перпендикулярно плоскости (красные линии).
Результаты исследований показали, что представленные нанодиски обладают вортексной магнитной микроструктурой и увеличение их диаметра приводит к уменьшению коэрцитивной силы [image: image2.png]1,0 (a0

05

.M /

2250 1500 750 0 750 1500 2250

H(3)




. Было установлено, что нанодиски диаметром 950 нм обладают оптимальным сочетанием магнитных свойств (высокая Hc, Mr/Ms) для применения в качестве гибридных средств для комбинированной магнитной и магнитомеханической терапии.

Литература
Martin J.D., Jain R.K. Improving cancer immunotherapy using nanomedicines: progress, opportunities and challenges // Nature reviews Clinical oncology. 2020. V. 17(4). PP. 251-266.

Efremova M.V., Wiedwald U. Magnetite-Gold nanohybrids as ideal all-in-one platforms for theranostics // Sci. Rep., 2018. V.8(1). PP. 11295

тут получается больше эмоциональной, а не смысловой нагрузки. лучше так:





Рак — это группа опасных заболеваний, характеризующихся бесконтрольным ростом злокачественных клеток и, без своевременного лечения, приводящему к летальному исходу»





при желании можно сократить


вкусовщина, но





Морфология изготовленных образцов и их магнитные свойства исследованы методами атомно-силовой микроскопии и магнитные свойства вибрационной магнитометрии. 


тут надо немного подумать. минимальная Нс только в IP направлении. а в OUP максимальная. так что такая формулировка странная





