Собственная линейная поляризация фотолюминесценции перехода зона–акцептор в гетеропереходе GaAs/AlAs, индуцированная магнитным полем

Шамирзаев Т.С.¹, Фролов Д.А.², Манцевич В.Н.², Аверкиев Н.С.³, Петрушков М.О.¹, Емельянов Е.А.¹, Преображенский В.В.¹, Путято М.А.¹, Семягин Б.Р.¹, Хайслер В.А.¹, Яковлев Д.Р.3,4, Байер М.4

Аспирант

1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

4Technische Universität Dortmund, Дортмунд, Германи

E-mail: frolovd42@gmail.com

Гетероструктуры на основе соединений AIII–BV, в частности GaAs/AlAs, представляют значительный интерес для исследований оптических и спиновых свойств полупроводниковых систем. Благодаря прямой ширине запрещённой зоны и высокой эффективности излучательных процессов такие структуры широко используются для изучения фотолюминесценции и различных механизмов рекомбинации носителей заряда [1].

В данной работе исследуется фотолюминесценция, возникающая при переходе электронов из зоны проводимости на акцепторные уровни в гетероструктурах GaAs/AlAs. Особое внимание уделяется линейной поляризации излучения и её зависимости от внешнего магнитного поля и концентрации фоновых примесей. Экспериментальные исследования проводились на двух гетероструктурах GaAs/AlAs, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs с ориентацией (110). Измерения фотолюминесценции выполнялись при низкой температуре (T ≈ 1,7 K) в магнитных полях до 10 Тл. Для возбуждения использовалось лазерное излучение с энергией фотонов выше энергии запрещённой зоны. Анализ спектров показал наличие линии фотолюминесценции, соответствующей переходу зона–акцептор. Было установлено, что характер поляризации излучения существенно зависит от концентрации акцепторных примесей в структуре. В образцах с низкой концентрацией примесей линейная поляризация фотолюминесценции в отсутствии магнитного поля практически не наблюдается. Однако при приложении поперечного магнитного поля возникает выраженная линейная поляризация излучения. В образцах с более высокой концентрацией акцепторов линейная поляризация наблюдается уже в нулевом магнитном поле. Данный эффект объясняется анизотропией кристаллической структуры и влиянием гетероперехода на локальные состояния акцепторов, расположенных вблизи интерфейса. При увеличении магнитного поля происходит изменение ориентации и степени поляризации фотолюминесценции. Для объяснения экспериментальных результатов была предложена теоретическая модель, учитывающая зеемановское расщепление энергетических уровней электронов и дырок, квантово-размерное осевое расщепление, а также внутриплоскостную анизотропию. Расчёты показали хорошее согласие с экспериментальными зависимостями степени линейной поляризации от магнитного поля.

Таким образом, было показано, что линейная поляризация фотолюминесценции перехода зона–акцептор в гетероструктурах GaAs/AlAs определяется совместным влиянием концентрации акцепторных примесей, структурной анизотропии и внешнего магнитного поля. Полученные результаты могут быть использованы для исследования энергетической структуры акцепторных уровней и оптических свойств полупроводниковых гетероструктур.

Литература

- Yu P., Cardona M. Fundamentals of Semiconductors. Springer, 2010.

- Ryan J.F. et al. Time-resolved photoluminescence of two-dimensional carriers in GaAs-AlGaAs heterostructures. Physical Review Letters, 1984.

- Shamirzaev T.S. et al. Intrinsic and magnetic-field-induced linear polarization of excitons in GaAs/AlAs quantum wells. Physical Review B, 2019.