Новый твердый электролит Na2Er(MoO4)(PO4) для натрий-ионных аккумуляторов: синтез, кристаллическая структура и ионная проводимость

Трухачева Мария Павловна

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: trukhacheva.mp20@physics.msu.ru

Развитие технологий твердотельных натрий-ионных аккумуляторов требует поиска новых неорганических твердых электролитов с высокой ионной проводимостью и химической стабильностью. Полианионные оксиды привлекают внимание благодаря своему структурному разнообразию и возможности тонкой настройки транспортных свойств. Ранее соединения семейства Na2Ln(MoO4)(PO4) (Ln = Er, Y, Tb, Ho) были теоретически предсказаны как перспективные натрий-проводящие материалы с двумерной диффузией и низкими миграционными барьерами [1]. Хотя первые представители этого ряда были получены ранее [2], их функциональные электрохимические свойства, в частности натрий-ионная проводимость, до настоящего времени оставались неизученными. В данной работе представлено экспериментальное исследование транспорта ионов Na+ в слоистом молибдат-фосфате Na2Er(MoO4)(PO4).

Поликристаллический образец Na2Er(MoO4)(PO4) был синтезирован твердофазным методом из оксида эрбия, дигидрофосфата аммония и молибдата натрия с температурой отжига 600°C. Фазовый состав и кристаллическая структура подтверждены методом рентгеновской дифракции (РФА) и уточнены методом Ритвельда. Высокотемпературный РФА проведен в интервале температур 25-550°C для изучения структурных изменений. Термическая и фазовая стабильность образца охарактеризована методом синхронного термического анализа. Проводимость исследована методом импедансной спектроскопии в диапазоне температур 25-700°C с использованием платиновых и золотых электродов. Для кинетической стабилизации высокопроводящего состояния при комнатной температуре образцы закаляли в жидком азоте, на медном блоке и в воде.

Успешно синтезированный керамический образец Na2Er(MoO4)(PO4) продемонстрировал при комнатной температуре общую проводимость ~5.9*10-8 См/см и объемную проводимость ~4.4*10-7 См/см. Ключевым результатом является обнаружение при ~500°C обратимого фазового перехода типа «порядок-беспорядок» в Na-подрешетке. Переход сопровождается увеличением проводимости на шесть порядков (до ~10-2 См/см при 520°C) при сохранении структуры и близких значениях энергии активации (0.51-0.52 эВ) по обе стороны перехода. Закалка образца от 650°C в жидком азоте позволила частично зафиксировать высокотемпературное разупорядоченное состояние, что привело к повышению объемной проводимости при комнатной температуре до 9.2*10-7 См/см (прирост +97%), что является прямым экспериментальным подтверждением возможности кинетического контроля свойств. Полученные результаты не только впервые экспериментально подтверждают теоретические предсказания высокой натрий-ионной проводимости в данном семействе соединений, но и открывают путь к их дальнейшей оптимизации методами гетеровалентного допирования для достижения суперионных характеристик при комнатной температуре, необходимых для практического применения в энергоемких и безопасных системах хранения энергии.

Литература

1. Morkhova Y.A., Antonyuk A.V., Naugolnova I.A. High-throughput search for new solid-state sodium-conducting materials among polyanionic oxides // J. Solid State Electrochem. 2024. Vol. 28. P. 3665-3671.

2. Рюмин М. А., Комиссарова Л. Н., Русаков Д. А. и др. Синтез и кристаллическая структура новых сложных молибдат-фосфатов натрия и РЗЭ состава Na2MIII(MoO4)(PO4) (MIII = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu) // Журнал неорганической химии. 2007. Т. 52. № 5. С. 720–728.