Усиление эффекта Фарадея в инвертированной магнитоплазмонной метаповерхности Au-Co/Pt

Сивков М.О.1, Сафиуллин Д.А.1, Кирьянов М.А.1, Летушев М.Е.2, Базров М.А.2, Долгова Т.В.1, Федянин А.А.1

Студент

1. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

2. Дальневосточный федеральный университет, Институт наукоёмких технологий и передовых материалов, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский

E–mail: sivkovmo@my.msu.ru

Магнитоплазмоника открывает широкие возможности для управления оптическим откликом наноструктур с помощью внешнего магнитного поля. Особый интерес представляют магнитооптические кристаллы на основе мультислоев Co/Pt. Такие кристаллы обладают ярко выраженной перпендикулярной магнитной анизотропией и традиционно служат базовой платформой для магнитооптической памяти, где эффекты Керра и Фарадея используются для оптического считывания информации. Описываемые структуры можно проектировать с учётом интегрирования в них плазмонных элементов, что приводит к усилению эффектов и возможности создавать устройства сверхбыстрой магнитооптической записи данных [1,2]. В данной работе исследуются оптические и магнитооптические свойства инвертированной плазмонной метаповерхности, состоящей из чередующихся сверхтонких слоев кобальта и платины, покрытых перфорированной золотой пленкой.

Слои Co/Pt нанесены на кварцевую подложку, порядок чередования и толщины слоев Co и Pt следующий: Pt(20 Å)/Co(6 Å)/Pt(8 Å)/Co(6 Å)/Pt(8 Å)/Co(6 Å)/Pt(60 Å). Поверх слоев нанесена пленка золота толщиной h = 100 нм, в которой методом электронно-лучевой литографии создан периодический массив круглых наноотверстий. Радиус отверстий составляет rAu = 240 нм, период решетки d = 775 нм. Наличие периодического массива отверстий обеспечивает условия для возбуждения поверхностных плазмонных резонансов. В спектрах пропускания были обнаружены ярко выраженные резонансные особенности в диапазоне длин волн 780-800 нм. Эти особенности связаны с возбуждением поверхностных плазмон-поляритонов на границе раздела Au/воздух.

Исследование магнитооптического отклика при нормальном падении показало существенное усиление угла Фарадея в спектральной окрестности плазмонных резонансов по сравнению со сплошной неперфорированной пленкой. Физический механизм усиления заключается в том, что возбуждаемые плазмонные моды обеспечивают сильную пространственную локализацию электромагнитного поля непосредственно внутри магнитоактивного слоя Co/Pt. Это приводит к эффективному увеличению времени взаимодействия света с намагниченной средой и резонансному возрастанию вклада недиагональных компонент тензора диэлектрической проницаемости в макроскопический магнитооптический отклик. В свою очередь, это возрастание приводит к многократному усилению обратного эффекта Фарадея, генерирующего сильные магнитные поля и позволяющего сверхбыстро перемагничивать домены среды. Структуры, демонстрирующие этот эффект предлагается использовать для создания устройств памяти со сверхбыстрой скоростью записи информации.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 24-12-00210)

Литература

- Cheng F. et al. All‐Optical Helicity‐Dependent Switching in Hybrid Metal–Ferromagnet Thin Films //Advanced Optical Materials. – 2020. – Т. 8. – №. 13. – С. 2000379.

- Du Z., Yao B., Pan L. Numerical study of all-optical switching of ferromagnetic thin film using temporally controlled optothermal and optomagnetic pulses //Optics and Lasers in Engineering. – 2022. – Т. 150. – С. 106860.