Снижение адгезионной прочности льда и гидратов при помощи гидрофобных покрытий

Данилина П.И., Соколова М.В., Диаките Д.А., Новиков А.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E-mail: polina.danilina.2004@yandex.ru

Обледенение и образование газовых гидратов – критически важные проблемы в нефтегазовой отрасли, особенно при добыче и транспортировке углеводородов в условиях низких температур и высоких давлений. Наличие воды в пластовых флюидах часто приводит к образованию гидратов, при этом избежать попадания в термобарические условия гидратообразования удается не всегда. Основная опасность заключается в том, что лед и гидраты могут закупоривать элементы технологического оборудования и трубопроводы, тем самым вынуждая останавливать производственные процессы [1,2]. Целью работы является изучение влияния типа и характера покрытия на адгезионную прочность льда и гидратов.

Образцы стали AISI 304 промывали ацетоном и спиртом, высушивали и очищали в аргоновой плазме, затем наносили защитные покрытия. После этого измеряли адгезионную прочность путем испытаний на разрыв и дальнейшего сравнения полученных результатов для льда и гидрата тетрагидрофурана (ТГФ) на подложках без покрытия, с гидрофобным (с привитыми С16-группами) [3] покрытием. Гидрат ТГФ был выбран, потому что он совпадает по структуре с гидратами пропан- и бутансодержащих газов (структура sII).

Было установлено, что на адгезию льда и гидрата ТГФ влияет тип покрытия и температура проведения испытания. При отсутствии покрытия наблюдается наибольшая адгезия и льда, и гидрата ТГФ. Выявлено, что адгезия гидрата ТГФ выше, чем адгезия льда, а при охлаждении ниже -13 °C характер разрушения гидрата ТГФ становится когезионным.

Выявленные закономерности подтверждают перспективность использования гидрофобных и льдофобных покрытий для модернизации нефтегазового оборудования. Их применение позволяет минимизировать риски, связанные с гидратообразованием, и снизить сопутствующие эксплуатационные затраты, а также служит основой для создания новых функциональных материалов с улучшенными антиобледенительными характеристиками.

Литература

1.	Smith J.D., Meuler A.J., Bralower H.L., Venkatesan R., Subramanian S., Cohen R.E., McKinleya G.H., Varanasi K.K. Hydrate-phobic surfaces: fundamental studies in clathrate hydrate adhesion reduction // Physical Chemistry Chemical Physics. - 2012. - №17. - С. 6013-6020.

2.	Bezdomnikov A.A. et al. Delay in the Freezing of Supercooled Water Drops on Superhydrophobic Surfaces of Silicone Rubber at Negative Temperatures // Russ. J. Phys. Chem. A. 2018. Т. 92, № 1. С. 178–184.

3.	Диаките Д. А., Шамсутдинова С. Т., Тоузаков Ф. С., Кучиерская А. А., Копицын Д. С., Новиков А. А. Обледенение гидрофобных кремнеземных покрытий на металлических подложках // Химия и технология топлив и масел, 2025. №4, С. 35–37.