Исследование фазовых и структурных превращений в минеральных вяжущих на основе доменных гранулированных шлаков

Завадская А.Ю. (m2206264@edu.misis.ru, БМТМ-22-ФХ-1)

Научный руководитель – доцент к.т.н. Хайдаров Б.Б.

Утилизация побочных продуктов металлургии – актуальная задача современного материаловедения, ее решение позволяет снизить техногенную нагрузку и углеродный след промышленности, одновременно вовлекая в оборот ценное вторичное сырье. Металлургические шлаки рассматриваются как перспективная основа для получения высокоэффективных вяжущих материалов. Гранулированный доменный шлак (ДГШ), основной вид, используемый в строительстве, представляет собой стеклофазу, богатую оксидом кальция (CaO), кремния (SiO2), алюминия (Al2O3) и магния (MgO). Состав очень схож с компонентами портландцементного клинкера, но с более высоким содержанием оксида кремния, но сам по себе шклаковяжущее вещество является латентно-гидравлическим материалом.

Цель данной работы заключается в установлении влияния количества модификатора на сроки набора прочности минеральных вяжущих. Актуальность заключается в том, что проведено установление взаимосвязи между количеством модификатора, структурой, фазовым составом и прочностью гидратированных минеральных вяжущих.

Проведены исследования, направленные на оптимизацию процесса диспергирования ДГШ и определения оптимального времени помола. Получена серия образцов искусственного камня с добавлением различного добавления щелочи NaOH с разной концентрации 1, 3, 5 массовых процентов и образцом минеральных вяжущих различного количества портландцемента марки М500: 10, 25, 40 массовых процентов. Проведены исследования прочностных свойств для образцов, активированных NaOH и портландцементом. Показаны различия микроструктуры и изменения фазового состава, которые вызваны влиянием количества активатора NaOH и добавлением разного количества портландцемента.

В работе использовались методы анализа гранулометрического состава молотого шлака на лабораторном лазерном анализаторе размера частиц Bettersizer ST и электронная микроскопия на микроскопе Tescan модели Vega 3SB; определения предела прочности на сжатие происходило на установке пресса гидравлического ПМГ-100МГ4А; метод рентгеновской дифракции, выполненый на аппарате рентгеновском дифрактомете TDM-20.