Получение керамических литий-проводящих электролитов со структурой NASICON Li1+xAlxB2−x(PO4)4 (B = Ti, Ge) методом сверхбыстрого высокотемпературного спекания

Садыков Д.Ф.1,2, Зимбовский Д.С.1,2, Яковлев И.И.1,3, Евдокимов П.В.1,3, Капитанова О.О.1,3

1Автономная некоммерческая организация «Научный центр перспективных междисциплинарных исследований «Идея»», Москва, Россия

2Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), лаборатория двумерных материалов и наноустройств, Долгопрудный, Россия

3Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: daniilsadykov0205@gmail.com

Сверхбыстрое высокотемпературное спекание (ultrafast high-temperature sintering, UHS) является перспективным методом получения функциональной, в том числе литий проводящей, керамики, позволяющий значительно уменьшить время процесса по сравнению с традиционно используемым способом спекания в муфельных печах. Среди преимуществ рассматриваемого метода следует отметить подавление роста зерен и снижение потерь лития в литий проводящей керамике [1].

В качестве твердого электролита получена керамика состава Li1+xAlxTi2-x(PO4)3 (LATP) и Li1+xAlxGe2-x(PO4)3 (LAGP) со структурой NASICON, которая обладает относительно высокой теоретической ионной проводимостью (до 10-3 См/см) при комнатной температуре, химической стабильностью на воздухе и во влажной среде, широким окном рабочих потенциалов (2.8-4.8 В отн. Li+/Li), высокой механической прочностью (модуль упругости до 150 ГПа), высокой термостабильностью вплоть до ~ 1250ºС [2].

Процесс UHS проводили с использованием углеродного нагревателя в инертной атмосфере, через который пропускали электрический ток. Внутрь нагревателя предварительно помещали исследуемый образец. В результате пропускания тока через нагреватель происходило его быстрый разогрев (в течение нескольких секунд) до температур выше 1000оС и протекал процесс спекания литий-проводящего электролита.

В ходе выполнения работы было апробировано три методики спекания LATP и LAGP: изотермическое спекание, ступенчатое повышение температуры и импульсный нагрев. Для каждого из трех методов были подобраны оптимальные условия: скорость нагрева, время выдержки на заданной температуре, температура и т.д. с целью эффективного уплотнения керамики и повышения ионной проводимости. Было показано, что использование метода UHS позволило избежать процесса аномального роста зерен, характерного для спекания в муфельной печи. Установлено, что спекание в импульсном режиме LATP позволяет достичь относительной плотности керамики 97% и ионной проводимостью 3.0*10-4 См/см, что сопоставимо со спеканием в муфельной печи.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (№ 25-79-00337)

Литература

1. Wang C. et al. A general method to synthesize and sinter bulk ceramics in seconds // Science. 2020. Vol. 368, № 6490. P. 521–526.

2. Zhang Z. et al. Review on composite solid electrolytes for solid-state lithium-ion batteries // Mater. Today Sustain. 2023. Vol. 21. P. 100316. DOI: 10.1016/j.mtsust.2023.100316.