Фотосенсибилизированные гибридные материалы для фотокатализа во внешнем электрическом поле

Тосенко В.А.1,2

Студент, 1 курс магистратуры

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Николаева Фрумкина РАН, Москва, Россия

E-mail: v.tosenko@yandex.ru

Фотокаталитический способ получения водорода представляет собой перспективное направление исследований, поскольку позволяет получать экологический чистый (“зеленый“) водород с использованием энергии солнечного света

Оксид графена обладает большой удельной площадью поверхности, высокими механическими и проводящими свойствами, а также хорошо диспергирует в воде. Эти характеристики, а также структурные особенности делают оксид графена перспективным компонентом для синтеза материалов для фотокатализа [1]. В литературе представлен способ улучшения фотокаталитической активности гибридного материала на основе оксида графена и органического фотосенсибилизатора, который предполагает использование фотокаталитической бесконтактной ячейки с использованием внешнего электрического поля [2].

В данной работе в качестве сенсибилизатора был использован экстракт борщевика, проявляющего высокую фотоактивность, за счёт содержания в растении кумаринов, а также Pd, известный своей высокой каталитической активностью для генерации водорода. Целью данной работы стала разработка композитного материала, содержащего Pd, оксид графена, сенсибилизированный борщевиком, для фотокаталитического получения водорода во внешнем электрическом поле.

Оксида графена был синтезирован по модифицированному методу Хаммерса. Полученный оксид графена был исследован с помощью ряда методов: атомно-силовой и сканирующей микроскопии, РФЭС, порошковой диффракции.

Для синтеза серии композитных материалов был использован оксид графена, Pd, ZnTiO3, экстракт борщевика. Проводилось исследование влияния содержания Pd, и природы носителя - силикагеля или оксида титана (IV). Фотоактивность систем была измерена с помощью флуоресцентного зонда на гидроксил-радикал при облучении видимым светом (≥420 нм).

В ходе исследования было показано, что, при воздействии внешнего электрического поля с напряжением 4 кВ, генерация гидроксил-радикалов увеличивается в 1.5 раза. При этом, было установлено, что использование силикагеля в качестве носителя для фотокатализатора в водной среде ограничено частичной растворимостью силикагеля в воде.

Литература

1. Khan H. Graphene based semiconductor oxide photocatalysts for photocatalytic hydrogen (H2) production, a review // Int. J. Hydrogen Energy. 2024. Vol. 84. P. 356-371.

2. Nugmanova A.G., Sokolov M.R., [et al] Electric field-induced amplification of graphene oxide's visible light photocatalytic activity // J. Mater. Chem. A. 2025. Vol. 13. P. 200-204.