Подложки на основе серебряных нанопроволок для усиления рамановских спектров биологических образцов

Стинская К.Б.1,2,3, Белицкая Е.Д.4, Батищева Ю.А.1,3, Залыгин А.В.2,3,4, Наумов А.В.2,3

Студент, 2 курс магистратуры

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2 Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия

3МПГУ, Москва, Россия

4ГНЦ Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: ks.stinskaya@gmail.com

Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) позволяет получать уникальную информацию о химическом составе и конформации молекул без разрушения образца, что делает ее особенно привлекательной для исследований живых клеток [1]. Однако, несмотря на свои преимущества, метод сталкивается с рядом ограничений, наиболее значительным из которых является низкая интенсивность сигнала. Это связано с тем, что приблизительно один из 106 фотонов рассеивается неупруго, что приводит к низкой интенсивности сигнала комбинационного рассеяния.

Для преодоления этой проблемы разработаны различные модификации метода. На данный момент наилучшее усиление сигнала КР – размещение молекулы в непосредственной близости к наночастицам благородных металлов. Этот метод называется гигантским комбинационным рассеянием (ГКР) и заключается в размещении исследуемых молекул на поверхности наноструктурированных подложек, после чего КР регистрируется традиционным способом [2,3]. В данной работе рассмотрена возможность применения подложек на основе серебряных нанопроволок для ГКР спектроскопии биологических образцов. Серебро электрохимически осаждали в поры полимерной трековой мембраны, формируя нанопроволоки в объеме пор. Медь, предварительно нанесенная на мембрану, использовалась в качестве катода. Процесс осаждения проводился в двухэлектродной электрохимической ячейке при комнатной температуре с серебряным анодом и временем осаждения от 250 до 550 с, с шагом в 100 с. Полученные структуры были подвергнуты травлению раствором щелочи для удаления полимера. На получившихся подложках измеряли спектры белка цитохрома C концентрацией 10-5 М. Интенсивность пика 748 см-1 возросла в 800 раз относительно  образца без ГКР-подложки. По результатам проделанных экспериментов можно сделать вывод, что предложенные подложки могут применяться для усиления сигнала комбинационного рассеяния для детекции различных веществ при малых концентрациях.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации  № 124031100005-5.

Литература

1. Kozhina E. P. et al. Study of local fields of dendrite nanostructures in hot spots formed on SERS-active substrates produced via template-assisted synthesis // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2020. V. 84. P. 1465-1468.

2. Oleinikov V. A. et al. The effect of plasmon silver and exiton semiconductor nanoparticles on the bacteriorhodopsin photocycle in Halobacterium salinarum membranes // Optics and Spectroscopy. 2017. V. 122 (1). P. 30-35.

3. Mochalov K. et al. Silver nanoparticles strongly affect the properties of bacteriorhodopsin, a photosensitive protein of halobacterium salinarium purple membranes //Materials Today: Proceedings. 2016. V. 3 (2). P. 502-506.