# Исследование микроструктуры и свойств сплавов системы Al-V при механическом легировании

Трошкова О.В., Мочуговский А.Г. ,Михайловская А.В.

Студент, 2 курс магистратуры

Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Москва, Россия

E-mail: troshkova.o@misis.ru

Алюминиевые сплавы, легированные переходными металлами (ПМ), включая сплавы с хромом, являются перспективными материалами для авиа- и машиностроения ввиду способности к дисперсионному упрочнению. В литературе отмечается возможность формирования дисперсоидов, например, на основе V и Ti при распаде пересыщенных твердых растворов. Во многих работах  обнаружены дисперсоиды фазы следующих составов  Al21V2, Al11V, Al3V. Формирование пересыщенного твердого раствора является ключевым фактором, влияющим на эффект дисперсионного упрочнения в сплавах на основе алюминия.

Переходные элементы V-VI групп периодической системы ввиду их малой растворимости в алюминии при традиционных скоростях кристаллизации не способны обеспечить значительного упрочнения в промышленных алюминиевых сплавах. Увеличить неравновесную растворимость данных элементов в алюминии возможно путем механического легирования.

Механическое легирование (МЛ) является эффективным способом увеличения неравновесной растворимости легирующих элементов в алюминии. Деформация приводит к увеличению плотности кристаллических дефектов, таких как границы зерен, дислокации, и вакансии. Повышенная концентрация дефектов создает более благоприятные условия для диффузии элементов и их взаимодействия с матрицей сплава. Влияние времени обработки и концентрации V на эволюцию микроструктуры и образование пересыщенного твердого раствора в сплавах Al-V изучены недостаточно. Данная работа посвящена анализу растворимости V в алюминии, микроструктуры и эволюции микротвердости при механическом легировании алюминиевых сплавов системы Al-V с разным содержанием ванадия.

В работе были исследованы сплавы системы Al-V при концентрационном содержании легирующих элементов до 10%. Сплавы обрабатывали в планетарной шаровой мельнице в интервале времени 40-80 ч. В результате обработки формировались гранулы порошка с наноразмерным зерном и структурой пересыщенного твердого раствора. Размер гранул по результатам исследования достиг схожих минимальных значений во всех сплавах ~20 мкм.  Микротвердость  в сплавах достигла аналогичного максимального значения ~420 HV к концу механического легирования. Увеличение содержания V облегчало процесс формирования порошка при механическом легировании за счет улучшения эффекта деформационного упрочнения, что способствовало измельчению зерна и увеличению содержания растворенного V.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект № 24-79-00092).