Шаблонный синтез NiCu и для получения магнитной жидкости.

Якушева О.А.1, Батищева Ю.А.1,2, Панов Д.В.1,3

студент 4 курса.

1 Московский Педагогический Государственный Университет, 
Лаборатория физики перспективных материалов и наноструктур, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

3 Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия

E-mail: malutka13@mail.ru

Активное развитие гибкой электроники делает востребованным уменьшение размера элементов и делает актуальным использование микро- и наноструктур, изучение их особенностей и свойств. Особый интерес представляет получение материалов, обладающих высокой анизотропией формы и магнитными свойствами для магнитных жидкостей и магнитореологических систем, а также других функциональных магнитных материалов. Для магнитных материалов, например, никеля, вытянутая форма особенно важна, поскольку она определяет магнитную анизотропию и магнитный отклик.

В работе основное внимание уделяется получению Ni нанопроволок методом шаблонного синтеза и оптимизации процесса формирования массивов нанопроволок с регулируемой высотой. Шаблонный синтез с использованием пористых матриц позволяет воспроизводимо формировать нанопроволоки с заданным диаметром и высокой плотностью массива, что важно для последующего управления функциональными характеристиками через геометрические параметры и состав.

Формирования массивов Ni нанопроволок происходит в несколько этапов: используется поочередное осаждение слоя NiCu и слоя Cu в поры матрицы для получения слоевых нанопроволок. Медь рассматривается как вспомогательный слой «спейсер», благодаря которому можно многократно увеличить количество формируемых нанопроволок соразмерно увеличению количества слоев. Следующим шагом является удаления полимера, подложки и селективное удаление «спейсера» для получения взвеси Ni нанопроволок в жидкости-носителе. Такой подход позволяет применять осаждение слоевых нанопроволок для увеличения количества нанопроволок в рамках одной ростовой матрицы.

Актуальность Ni нанопроволок подтверждается современными примерами их применения: для нанопроволок Ni показаны изменения электрического сопротивления и критических токов в эффектах, связанных со спин-переносом момента, что важно для разработки функциональных магнитных наноструктур [1]. Также показано, что при электроосаждении Ni можно целенаправленно изменять структурные и магнитные свойства, варьируя условия синтеза [2]. Помимо магнитных задач, Ni материалы рассматриваются и в электрохимии в качестве электрокатализаторов для реакций электрохимического преобразования органических соединений [3].

Ключевое преимущество подхода возможность управлять геометрией нанопроволок [5]. Для слоевых Ni нанопроволок, полученных шаблонным синтезом, показана связь между внутренним строением и магнитными характеристиками, включая анизотропию, что подчёркивает важность контроля структуры при разработке материалов с заданными магнитными свойствами [4].

Массивы Ni в дальнейшем планируется использовать в качестве магнитного наполнителя магнитных жидкостей на основе ПМС-1000. Нанопроволоки будут исследованы двумя методами СЭМ и ЭДС для подтверждения морфологии и состава, а также будут изучены реологические свойства магнитной жидкости на основе полученных Ni нанопроволок.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации «Фотонные технологии в науке и образовании: материалы, методы и инструменты сверхвысокочувствительной оптической сенсорики и микроскопии».

Литература

1. Fu M., Hartmann R., Braun J., Andreev S., Pietsch T., Scheer E. Modulated critical currents of spin-transfer torque-induced resistance changes in NiCu/Cu multilayered nanowires // Beilstein J. Nanotechnol. 2024. Vol. 15. P. 360–366. DOI: 10.3762/bjnano.15.32.

2. Castro-Lopes S., Oliveira D.M., Abrão J.E., Assis L.K.C.S., Silva J.F.O., Neves-Araújo J., Soares J.M., Rodrigues A.R., Padrón-Hernández E. Tailoring structural and magnetic properties of NiCu nanowires by electrodeposition // Nano-Struct. Nano-Objects. 2024. Vol. 39. Art. 101309. DOI: 10.1016/j.nanoso.2024.101309.

3. Li Y., Fu Y., Wang R., Qiu S., Zhang Z. NiCu-based amorphous/crystalline heterostructure electrocatalyst for highly efficient 5-hydroxymethylfurfural upgrading // J. Alloys Compd. 2025. Vol. 1036. Art. 181616. DOI: 10.1016/j.jallcom.2025.181616.

4. Zagorskii D. L., Doludenko I. M., Cherkasov D. A., Zhigalina O. M., Khmelenin D. N., Ivanov I. M., Bukharaev A. A., Bizyaev D. A., Khaibullin R. I., Shatalov S. A. Template synthesis, structure, and magnetic properties of layered nanowires // Phys. Solid State. 2019. Vol. 61. No. 9. P. 1634–1641. DOI: 10.1134/S1063783419090228.

5. Filippova Y. A., Papugaeva A. V., Panov D. V., Kozhina E. P., Razumovskaja I. V., Bedin S. A. Studying the Geometry and Physical Characteristics of FeNi Nanowires in Ferrofluids // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. ‒ 2023. ‒ V. 87, № 12 p. 1879-1883 doi: 31857/S036767652370312X