Структура и свойства щеточных графт-сополимеров на основе полинорборнена

Самоделкин Р. А. 1, Иванов Д.А.2,3

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет физико-химической инженерии, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

3 Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук, Черноголовка, Россия

E-mail: samodelkinra@my.msu.ru

Щеточные графт-сополимеры, основная цепь которых состоит из полинонборнена, а боковые цепи из полиэтиленгликоля (PEG), к которым дополнительно привиты с определенной частотой цепи полилактида (PLA), являются перспективными материалами для создания имплантов. Данные материалы представляют собой биосовместимые эластомеры, которые обладают способностью к формованию при повышенной температуре. Расплавы изучаемых графт-сополимеров могут образовывать сетки, физические узлы которых образованы нанокристаллами PLA. Благодаря большому количеству структурных параметров (ng, nx, nsc, nA, nbb) (Рис. 1 a), эти материалы являются очень гибкими в плане тонкой настройки их свойств – механических, реологических, а также параметров, связанных с кинетикой кристаллизации и конечной степенью кристалличности.

a)

b)

Исследование данной системы проводилось методами рентгеновского рассеяния – на больших углах (БУРР) и малых углах (МУРР). Было изучено поведение данных систем при нагреве и охлаждении из расплава до комнатной температуры, получена зависимость различных свойств от температуры – степени кристалличности, типа полиморфа, а также среднего расстояния между кристаллитами и размерами самих кристаллитов. Ниже представлен анализ кривой БУРР (Рис. 1 b). Анализ таких in situ кривых позволяет получить информацию о кристалличности системы – приблизительно 0.2 и о фазе получаемых кристаллов – альфа фаза. Варьирование указанных структурных параметров позволяет менять степень кристалличности, температуру кристаллизации и другие параметры в широких пределах.

Рис. 1. a) Схематичное изображение щеточного графт-сополимера на основе полинонборнена с боковыми цепями из PEG и привитыми блоками PLA. b) Анализ кривой БУРР.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-73-30005.