Исследование процесса пиролиза этана на железосодержащих катализаторах, модифицированных фторидом натрия

Бельков Т.М.

Студент, 2 курс магистратуры

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E-mail: belkov.t@gubkin.ru

В настоящее время наиболее распространенным методом получения легких олефинов С2-С4 для нужд нефтегазохимической промышленности является термический пиролиз углеводородного сырья.

В то же время, ввиду различного рода недостатков вышеупомянутой технологии, активно развиваются различные способы ее совершенствования. В числе таких модернизаций главенствующую роль занимает принципиально новый процесс – пиролиз углеводородов в присутствии гетерогенных катализаторов [1].

Гетерогенный катализатор в процессе позволяет снизить энергию системы, необходимую для активации свободно-радикальных процессов и, кроме того, позволяет направить процесс в сторону образования больших количеств целевых продуктов.

Тенденции газоперерабатывающей отрасли сегодня во многом направлены на увеличение объемов, выделяемых из природного газа этановой фракции – ценного сырья для нефтехимии. Активно развиваются технологии разделения этансодержащего газа, а вслед за ними и технологии его химической переработки [2].

Цель работы – синтез и экспериментальные испытания каталитическим систем пиролиза этана на основе железа.

Катализатор готовился пропиткой α-формы оксида алюминия раствором нитрата железа (III) с последующей сушкой и прокаливанием в печи при температуре 1100ºС. Готовые гранулы восстанавливали в водородсодержащей среде реактора пиролиза до получения фазы металлического железа. При модификации катализатора к нему добавляли фторид натрия.

Полученные катализаторы испытывали на лабораторной установке при температуре 780-820ºС, времени контакта 0,2 с и степени разбавления водяным паром 25%масс.

Наилучшие показатели в процессе показал катализатор, содержащий 1%масс. железа, позволивший достичь выхода этилена 43,2%масс. при сравнительно малом выходе оксидов углерода и кокса.

Полученные значения выхода суммы низших олефинов на данном катализаторе составили 45,8%масс., что на 3,5% выше, чем аналогичный показатель в термическом пиролизе.

Модификация катализатора, содержащего 1%масс. железа, позволило снизить количество получаемых при побочных процессах оксидов углерода в 2-3 раза, а также повысить выход этилена и низших олефинов на 1-2%масс. по сравнению с немодифицированным катализатором, на 5-6%масс. по сравнению с термическим пиролизом.

Литература

1. Жагфаров, Ф. Г. Каталитический пиролиз в России: переход к газовому сырью и разработка катализаторов / Ф. Г. Жагфаров, С. Н. Кисленко // Деловой журнал Neftegaz.RU. – 2025. – № 5(161). – С. 36-40.

2. Жагфаров, Ф. Г. Носители для катализаторов пиролиза углеводородного сырья и их влияние на показатели процесса / Ф. Г. Жагфаров, М. М. Буранбаева // Деловой журнал Neftegaz.RU. – 2025. – № 3(159). – С. 48-53.