Влияние условий термолиза полиэтилена на выход альфа-олефинов

Пахомов Г., Атласов В.Р., Дементьев К.И.

Аспирант, 1 курс аспирантуры

Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия
E-mail: pakhomov@ips.ac.ru

Одной из современных экологических проблем является утилизация полимерных отходов. Из-за стойкости к химическому и физическому воздействию отходы полимерных материалов представляют серьезную угрозу окружающей среде [1]. Переработка таких отходов в продукцию с высокой добавленной стоимостью может стать ключевым направлением борьбы с ними.

К продуктам с высокой добавленной стоимостью можно отнести линейные α-олефины (ЛАО). Высокая химическая активность ЛАО снижает их содержание в конечном продукте термолиза ПЭ из-за протекания побочных реакций с их участием. В качестве одного из способов решения проблемы протекания таких побочных реакций предлагается снижение времени пребывания продукта термолиза ПЭ в реакционной зоне.

Термическая деструкция ПЭ проводилась при температуре 430 °С и давлении 1 атм. Время пребывания продуктов разложения регулировалось с помощью подачи инертного газа в проточном режиме. В работе использовался реактор автоклавного типа с механической мешалкой и боковым обогревом, пары углеводородов конденсировались в прямоточном холодильнике и собирались в приемнике. Для каждого эксперимента загрузка ПЭ составила 30 г, в качестве теплоносителя использовали карбид кремния массой 7,5 г. Результаты термолиза ПЭ приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты термолиза ПЭ при изменении времени пребывания продукта в реакционной зоне

| № | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход газа, л/ч | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Время пребывания продукта в реакционной зоне, мин | 4,8 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 1,4 |
| Выход жидкого продукта, % масс | 92,5 | 85,7 | 83,6 | 81,8 | 75,4 |
| Фракционный состав жидкого продукта |  |  |  |  |  |
| C5-C11 | 29,6 | 26,6 | 23,9 | 21,8 | 19,2 |
| C12-C20 | 35,5 | 36,6 | 37,1 | 38,2 | 39,1 |
| C20+ | 36,0 | 36,8 | 39,0 | 40,0 | 41,7 |
| Содержание олефинов в жидком продукте, % | 53,9 | 54,8 | 55,6 | 55,4 | 58,6 |
| В т.ч. α-олефины, % | 28,7 | 29,9 | 21,3 | 35,0 | 37,9 |

По данным таблицы 1 видно, что время пребывания оказывает сильное влияние, как на выход целевого жидкого продукта реакции, так и на его состав. Если проводить термолиз без подачи инертного газа наблюдается наибольший выход жидкого продукта, однако, из-за наибольшего из всей линейке экспериментов времени пребывания продуктов термолиза в реакционной зоне, содержание углеводородов C5-C11 в этом продукте наивысшее – 29%. При снижении времени пребывания также наблюдается снижение выхода жидкого продукта реакции, а в его фракционном составе увеличивается содержание тяжелых олефинов и целевых линейных альфа-олефинов.

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 25-13-00557

Литература

1. Сперанская, O., Понизова, O., Цитцер, O., Гурский, Я. Пластик и пластиковые отходы в России: ситуация, проблемы и рекомендации. Международная Сеть по Ликвидации Загрязнителей (International Pollutants Elimination Network), 2021