Термическое растворение биоугля с использованием ультрадисперсного железосодержащего катализатора

Сулейманов Х.А., Куликова М.В.

Младший научный сотрудник, аспирант 1 г/о

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: suleimanov@ips.ac.ru

В СССР в Институте горючих ископаемых были разработаны научные и технологические основы процессов гидроконверсии углей и тяжелых нефтей, которые впоследствии углубили в ИНХС РАН, применив катализ дисперсными средами и довели до опытно-промышленной реализации в Татарстане [1]. В последние годы одним из мировых трендов является интеграция биомассы в традиционные процессы нефтегазохимии. Использование биомассы через стадию получения биоугля позволяет приблизить её свойства к ископаемым аналогам и применять для переработки методы, отработанные на угле и тяжёлых нефтях [2]. Целью данной работы является изучение процесса ожижения биоугля, полученного торрефикацией опила, в среде донора водорода с применением ультрадисперсного железосодержащего катализатора.

Биоугли получали торрефикацией опила хвойных пород деревьев при 260-290°С в атмосфере аргона. Катализатор Fe(1%)-тетралин синтезировали капельным термолизом раствора нитрата железа (III) в тетралине. По данным динамического светорассеяния (ДРС), средний размер частиц составил 238 нм, после ультразвуковой обработки – 178 нм. Методом АСМ установлено, что частицы имеют сферическую форму, их ядро (20-50 нм) образовано оксидами/оксигидроксидами железа (Fe2O3/FeOOH) и стабилизировано кислородсодержащими ароматическими лигандами – продуктами окисления тетралина.

Термическое растворение торрефиката-290 проводили в автоклаве при 400°С, 1 ч с массовым соотношением «биоуголь/тетралин» 1:4. В некаталитическом процессе конверсия биоугля составила 85%, выход жидких продуктов (масла) – 57%. Введение катализатора Fe(1%)-тетралин повысило конверсию до 97%, выход масла – до 66% (табл. 1). В присутствии катализатора доля моноароматических углеводородов достигла 98.5 масс.%, тогда как в некаталитическом процессе фиксировались кислородсодержащие соединения (кетоны, эфиры, фенолы и гваякол).

Таблица 1. Влияние катализатора на показатели ожижения торрефиката-290*

| Образцы | Степень конверсииdaf, масс.% | Выход маслаdaf, масс.% | Выход газаdaf, масс.% | Выход (AS + PAS)daf, масс.% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торрефикат-290 | 85 | 57 | 13 | 15 |
| Торрефикат-290 + Fe(1%)-тетралин | 97 | 66 | 19 | 12 |

*AS – асфальтены; PAS − преасфальтены; daf – dry, ash-free basis.

Таким образом, показана эффективность наногетерогенного железосодержащего катализатора, сформированного методом капельного термолиза, для селективной гидропереработки биоуглей в моноароматические компоненты «зелёных» топлив.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИНХС РАН.

Литература

1. Хаджиев С.Н., Максимов А.Л., Кадиев Х.М. Наноразмерные катализаторы для нефтепереработки и нефтехимии. В кн.: Наноматериалы: свойства и перспективные приложения / Под ред. А.Б. Ярославцева. М.: Научный мир, 2014. С. 330–354.

2. Krysanova K., Krylova A., Kulikova M., Kulikov A., Rusakova O. Biochar characteristics produced via hydrothermal carbonization and torrefaction of peat and sawdust // Fuel. 2022. V. 328. P. 125220.