Исследование свойств разработанных носителей для каталитических систем пиролиза прямогонного бензина

Буранбаева М.М.

Студент, 1 курс аспиарантуры

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

E-mail: buranbaeva.mil@yandex.ru

Устойчивый рост мирового спроса на низшие олефины – ключевое сырье для производства полимеров – требует постоянной интенсификации и поиска новых, более эффективных методов их получения. Термический пиролиз, являющийся основным промышленным способом производства этилена и пропилена, сталкивается с рядом ограничений: высокой энергоемкостью, обусловленной экзотермическим характером реакций, жесткими температурными режимами (800-900°C) и относительно небольшим выходом целевых продуктов.

Дальнейшее совершенствование традиционного пиролиза может быть реализовано путем внедрения каталитических систем, что позволит не только снизить температуру протекания процесса, но и сместить распределение продуктов в сторону целевых фракций при одновременном повышении конверсии сырья.

Для достижения наилучших показателей процесса катализатор необходимо использовать в комбинации с носителем. Такое решение увеличит механическую прочность, термостойкость и каталитическую производительность системы. Одну из ключевых ролей играет выбор и разработка носителя, поскольку его свойства служат основой, определяющей общую эффективность каталитической композиции.

Целью работы является разработка носителей для каталитических систем пиролиза прямогонного бензина и исследование их свойств.

Разработано четыре состава носителя, на их основе приготовлено соответствующее количество образцов: на основе Астраханского и Ишимбайского цеолитов, оксида алюминия и шамотной глины.

Образцы испытаны на лабораторной установке каталитического пиролиза с реактором проточного типа. В качестве сырья процесса каталитического пиролиза использовался прямогонный бензин Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Анализ пиролизного газа проводился методом газовой хроматографии с помощью хроматографа ХРОМАТЭК-Кристалл 5000.

По результатам проведенных экспериментов установлено, что для всех образцов в исследуемом интервале температур (760-820°C) характерно повышение выхода этилена и газообразования при увеличении температуры.

Исследованы коксообразование и механическая прочность полученных образцов носителей, по данным параметрам выбран оптимальный по свойствам носитель. Он характеризуется наименьшей коксуемостью, наибольшей активностью и механической прочностью, умеренной кислотностью, подходящей поровой структурой, стабильностью работы, а также доступностью и дешевизной. Таким образом, полученные результаты демонстрируют его перспективность для применения в качестве носителя для катализаторов пиролиза углеводородного сырья.

Литература

1. Жагфаров, Ф. Г. Особенности синтеза гетерогенных катализаторов для пиролиза углеводородного сырья / Ф. Г. Жагфаров, Т. М. Бельков // Деловой журнал Neftegaz.RU. – 2025. – № 5(161). – С. 14-17.

2. Жагфаров, Ф. Г. Каталитический пиролиз в России: переход к газовому сырью и разработка катализаторов / Ф. Г. Жагфаров, С. Н. Кисленко // Деловой журнал Neftegaz.RU. – 2025. – № 5(161). – С. 36-40.