Исследование антикоррозионных свойств порошковых материалов на основе квазикристаллов системы Al-Cu-Fe для защиты насосно-компрессорных труб

Парфенов К.В., Ибатуллин И.Д.

Аспирант, 2 год обучения

Самарский государственный технический университет, институт нефтегазовых технологий, Самара, Россия 
E-mail: kparfenovv@mail.ru

Коррозия насосно-компрессорных труб (НКТ) и промысловых трубопроводов является причиной до 50 % аварий в добывающей отрасли [1] и особенно актуальна для месторождений на поздней стадии разработки с высокой обводненностью продукции. Основными факторами разрушения оборудования являются растворенные газы (CO2, H2S), высокая минерализация пластовой воды и деятельность агрессивных микроорганизмов [2]. В ряде скважин срок службы НКТ не превышает 3-6 месяцев, что приводит к интенсивным коррозионным повреждениям и обрывам лифтовых колонн [3].

Применяемые методы защиты имеют существенные ограничения. Ингибиторы коррозии требуют постоянной подачи и контроля концентрации, их эффективность снижается при высоких температурах и в многофазных потоках. Антикоррозионные покрытия подвержены механическим повреждениям при спуско-подъемных операциях и абразивному износу. Протекторная защита в условиях скважины затруднена вследствие сложности размещения анодов и неравномерности распределения потенциала. Использование коррозионно-стойких сталей ограничено высокой стоимостью и чувствительностью к сероводородному растрескиванию и хлоридной коррозии.

Перспективным направлением являются порошковые материалы на основе квазикристаллов системы Al-Cu-Fe дисперсностью 5, 25 и 40 мкм, вводимые в коррозионно-агрессивную среду в качестве ингибитора, но реализующие протекторный механизм электрохимической защиты. Квазикристаллы характеризуются упорядоченной непериодической структурой, при этом их коррозионная стойкость определяется главным образом химическим и фазовым составом.

На кафедре «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств» проводились исследования антикоррозионных свойств порошков на основе квазикристаллов и их смесей с традиционными протекторными материалами (магний, цинк, алюминий) по ГОСТ 9.506-87 гравиметрическим методом на установке ХАЛ-УЭК-05. В качестве объектов исследования использовались вырезанные из эксплуатировавшихся НКТ натурные фрагменты. В ходе экспериментов была выявлена зависимость массового показателя скорости коррозии от дисперсности порошка и температуры коррозионно-агрессивной среды, при этом значения защитного эффекта составили 90-99 %.

Применение порошковых материалов на основе квазикристаллов системы Al-Cu-Fe обеспечивает высокий уровень противокоррозионной защиты и может рассматриваться как перспективное решение для увеличения межремонтного периода эксплуатации НКТ.

Литература

1. Петров С.С., Васин Р.А., Князева Ж.В., Андриянов Д.И., Сургаева Е.С. Коррозионное разрушение металла нефтегазопроводных труб в процессе эксплуатации и при лабораторных испытаниях // Нефтегазовое дело. 2020. Т. 18, № 4. С. 102-112. DOI 10.17122/ngdelo-2020-4-102-112.

2. Вторенко Е.А., Валекжанин И.В., Латыпов О.А., Хакимов А.М. Определение скорости локальной коррозии насосно-компрессорных труб как необходимый элемент коррозионного мониторинга // Экспозиция Нефть Газ. 2024. № 4(105). С. 40-44. DOI 10.24412/2076-6785-2024-4-40-44.

3. Выбойщик М.А., Князькин С.А. Опытные промысловые испытания труб нефтяного сортамента // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2018. № 3(45). С. 31-37. DOI 10.18323/2073-5073-2018-3-31-37.