Разработка сорбционных материалов для улавливания серосодержащих соединений из газовых потоков

Мельник О.Е.1, Гринченко А.Е.2, Школин А.В.2

Студентка, 5 курс специалитета

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

Старший лаборант без ВПО

2ИФХЭ РАН имени А.Н. Фрумкина, Москва, Россия

E-mail: o.e.melnik@phyche.ac.ru

В работе рассматриваются актуальные подходы к созданию эффективных сорбционных материалов для селективного улавливания серосодержащих соединений (H₂S, SO₂, меркаптаны) из газовых потоков, что критично для снижения выбросов в нефтегазовой и химической промышленности. Выполнен обзор существующих методов удаления серосодержащих соединений из газов с помощью адсорбции. Подобраны и синтезированы оптимальные материалы на основе пористых носителей (цеолиты, металлоорганические каркасы — MOFs) с модификацией поверхности оксидами металлов (Cu, Zn, Fe) для повышения селективности и ёмкости сорбции. В рамках разработки эффективных сорбентов для селективного улавливания серосодержащих соединений из газовых потоков сравниваются оксид цинка (ZnO), металлоорганические каркасы (MOFs) и их композиты. ZnO выбран как базовый материал благодаря высокой реакционной способности (ZnO + H₂S → ZnS + H₂O) и промышленной применимости при 200–400°C, однако требует модификации для повышения пористости и низкотемпературной эффективности [1].

На первом этапе синтезированы и охарактеризованы ZnOобразцы с мочевиной, корундом (Al₂O₃) и лимонной кислотой для оптимизации размера кристаллитов (<20 нм), поверхности и дефектности, что послужит основой для последующего сравнения с MOFs (высокая площадь >1000 м²/г) и композитами ZnO/MOF [2].

Модификация мочевиной обеспечивает формирование пористой структуры с размером кристаллитов ~15–20 нм, что подтверждено пиками XRD при 2θ = 31,8°, 34,4°, 36,3°. Корундный композит демонстрирует бифазную систему ZnO-Al₂O₃ с усилением пика 37,5° (Al₂O₃), повышая термическую стабильность. ZnO с лимонной кислотой характеризуется наночастицами <10 нм (ширина пиков XRD увеличена), моноклинной сингонией и повышенной дефектностью поверхности для селективной сорбции H₂S. XRD-данные подтверждают отсутствие примесей, что перспективно для десульфуризации газов в диапазоне 25–200°C [3].

Разработаны параметры синтеза и проведена характеристика сорбентов методами BET и XRD. Результаты позволяют предложить масштабируемую технологию для экологически чистой десульфуризации.

Литература

- Wang W., Zhang Ch., Zhang H. et al. Desulfurization of biomass syngas using ZnO-based sorbents // Energy Fuels. 2020. Vol. 34. No. 3. P. 3012-3021.

- Zhang J., Wang T., Li Y. Tuning the ZnO-activated carbon interaction for enhanced H₂S removal // Catal. Today. 2023. Vol. 415. P. 113-120.

- Li X., Chen H., Wang L. Supreme e	cacy: The ultrahigh performance of ZnO sorbents for H₂S capture // J. Energy Storage. 2024. Vol. 82. Art. 110456.