Выделение CO₂ из модельных дымовых газов методом мембранного газоразделения.

Штрейхер А.А., Маркова А.А.

Школьник, 10 класс

ГБОУ Школа №1502, Москва, Россия

E-mail: anna.shtreykher@mail.ru

Ключевые слова: дымовые газы, мембранное газоразделение, углекислый газ.

Цель работы: демонстрация потенциала полимерных мембран для выделения CO₂ из дымовых газов. Задачи: анализ технологий выделения CO₂, изучение получения композиционных мембран, исследование газотранспортных свойств CO₂-селективных мембран.

Проведен анализ существующих технологий (абсорбция, адсорбция, криогенное разделение), который показал, что мембранный метод является наиболее энергоэффективным и простым в масштабировании.

Объектом являлась композиционная мембрана ППэгМС/ПДМС, полученная методом «касания». Газотранспортные свойства изучали на стенд-демонстраторе (СДТМТ) с использованием модельной смеси (15 об.% CO₂ и 85 об.% N₂) при 25°C и давлении 3.76 атм. Состав газов анализировали методом газовой хроматографии.

Установлено, что проницаемость мембраны по CO₂ составила 156.5 GPU, по N₂ – 32.6 GPU, селективность разделения CO₂/N₂ достигла 4.8. Концентрация CO₂ в пермеате после одноступенчатого разделения увеличилась с 15% до 28.8%, что подтверждает эффективность обогащения смеси целевым компонентом.

Полученные результаты демонстрируют перспективность использования полимерных мембран для улавливания CO₂.

ССЫЛКИ

1. Бейкер Р. Мембранные технологии и их применение / Р. Бейкер. – М.: Научный мир, 2016. – 440 с.

2. Каленский Е. В., Ярославцев А. Б. Мембранное газоразделение: теория и практика / Е. В. Каленский, А. Б. Ярославцев. – М.: Инфра-Инженерия, 2022. – 304 с.

3. Перекалин В. В., Пономарев С. В. Физико-химические основы мембранного разделения газов / В. В. Перекалин, С. В. Пономарев. – М.: Химия, 1991. – 288 с.