Определение фторида кальция  комплексонометрическим методом с применением трилона Б в пробах плавикового шпата различных марок
Роньжина Л.В.
Студентка, 4 курс бакалавриата
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева
Москва, Россия
E-mail: ronzhinalada@gmail.com

Фторид кальция (CaF2) является основным компонентом плавикового шпата, используемым в различных видах промышленности. В металлургии для получения более легкоплавких шлаков. В химической промышленности из плавикового шпата получают ряд фтористых соединений, из которых плавиковая кислота употребляется для гравирования на стекле, получение перекиси водорода (H2O2) из перекиси натрия (Na2O2), а искусственно получаемый криолит (Na3AlF6) – для получения электролизом металлического алюминия из глинозема и для других целей [1].

Целью работы являлась оценка применимости комплексонометрического метода для определения CaF2 и подтверждение соответствия продукции требованиям ГОСТ 29220-91 Концентраты плавиковошпатовые металлургические. Технические условия.

Распространенным методом определения CaF2 является метод комплексонометрического титрования с предварительной пробоподготовкой. Пробоподготовка представляет собой мокрое разложение сухой пробы и проводится в два этапа. На первом этапе проба разлагается разбавленной уксусной кислотой для удаления CaCO3 при нагревании. После первого этапа проводится фильтрование, для отделения нерастворенного остатка от маточного раствора. На втором этапе проба, вместе с фильтром, обрабатывается HCl и H3BO3 при нагревании. На этом этапе происходит разложение CaF2 соляной кислотой и связывание образующейся HF борной кислотой для предотвращения улетучивания HF. После разложения пробу переводят в мерную колбу объемом 250 мл. Из полученного раствора отбирают аликвоту объемом 25 мл, переносят в коническую колбу и доводят дистиллированной водой до объема 100 мл. Титрование проводят в щелочной среде раствора KOH. В качестве индикатора используют смесь флуорексона и тимолфталеина перетертых с хлоридом натрия. После проводят титрование трилоном Б с концентрацией 0,025 моль/л до перехода зеленой окраски в фиолетовую. Титрование проводят в двух параллелях [2].

В ходе работы были проанализированы следующие марки плавикового шпата: ФК-75; ФК-85 и ФК-95 [3].

Таблица 1. Результаты анализа

| Марка | Содержание CaF2,% теор. | Содержание CaF2,% факт. | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| ФК-75 | не менее 75 % | 76,59% | удовлетворяет ТУ |
| ФК-85 | не менее 85% | 89,37% | удовлетворяет ТУ |
| ФК-95 | не менее 95% | 97,04% | удовлетворяет ТУ |

Метод обеспечивает воспроизводимые результаты при анализе исследуемых образцов.

Работа выполнена при поддержке руководящего состава лаборатории инженерно-экологических испытаний ООО «АкваСолум». Автор благодарна компании ООО «Мария-Трэйд» за предоставление исследуемых проб плавикового шпата различных марок.

Литература

1. Бетехтин, А. Г. Курс минералогии: учебное пособие / А. Г. Бетехтин. — Москва: Государственное издательство геологической литературы, 1951. — 542 с.

2. ГОСТ 7619-2023. Шпат плавиковый. Методы физико-химического анализа. — Введ. 2024–01–01. — Москва: Российский институт стандартизации, 2023. – 53 с.

3. ГОСТ 29220-91. Концентраты плавиковошпатовые металлургические. Технические условия. — Москва: Издательство стандартов, 1992. — 6 с.