Новый многофункциональный сильный катионообменник на основе полистирол–дивинилбензола

Моргунова В.Д., Горбовская А.В.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: varvara.morgunova@chemistry.msu.ru

Развитие современных аналитических задач требует создания новых сорбционных материалов, способных к разделению широкого круга аналитов за счет различных функциональных групп, обеспечивающих удерживание веществ за счет комбинации механизмов, что позволяет использовать их в разных режимах хроматографии: в обращенно–фазовой (ОФ ВЭЖХ), ионной (ИХ) хроматографии. В основном для решения подобных задач применяются сорбенты на основе силикагеля, у которого есть недостаток — узкий диапазон рабочих значений pH (от 1 до 7). Это ограничивает их применение при использовании в качестве элюентов сильнощелочных растворов, а также кислот высокой концентрации. Альтернативой силикагелю выступает устойчивый во всем диапазоне pH сополимер стирола и дивинилбензола (ПС-ДВБ), благодаря высокой степени сшивки которого открывается возможность работать со 100% органическими растворителями. Однако, использование немодифицированного ПС-ДВБ для разделения полярных соединений невозможно из-за его высокой гидрофобности, а для удерживания заряженных аналитов необходимо введение ионообменных групп. В связи с этим предложен двухстадийный синтез сильного катионообменника на основе ПС-ДВБ с привитыми сульфогруппами.

В данной работе полимеризовали аллилглицидиловый эфир на поверхности ПС-ДВБ, что позволило ввести эпоксидные группы и экранировать гидрофобную матрицу. Затем их раскрывали сульфитом натрия, в результате чего был синтезирован сорбент с сильными катионообменными сульфогруппами.

Полученный сорбент протестировали в режиме ИХ без и с подавлением фоновой электропроводности. В результате при использовании метансульфоновой кислоты в качестве элюента в режиме изократического элюирования удалось достигнуть разделения до базовой линии за 18 мин смеси из 9 аналитов, включающей 4 однозарядных неорганических катиона, бетаин, 2 алкиламина и 2 алканоламина с эффективностью до 50500 ТТ/м при использовании кондуктометрического детектирования. Также показана возможность неполного разделения 12 аналитов в этих условиях, в то время как при использовании кондуктометрического детектирования с подавлением фоновой электропроводности детектирование бетаина невозможно. На полученном сорбенте был подтвержден преимущественно ионообменный механизм удерживания для большинства катионов металлов и аминов, за исключением бетаина, что, вероятно, связано с его цвиттер-ионной природой. Для Na⁺, Mg²⁺, Ca²⁺, Sr²⁺ показан эндотермический характер удерживания, а для Cs⁺, Rb⁺ — экзотермический. Также полученный сорбент был протестирован в режиме ОФ ВЭЖХ. Удалось полностью разделить смесь из 5 жирорастворимых витаминов за 30 мин с эффективностью до 27500 ТТ/м при использовании в качестве элюента 100% ацетонитрила, и смесь из 6 алкилбензолов за 10 мин с эффективностью до 37000 ТТ/м при использовании в качестве элюента смеси ацетонитрила и воды в соотношении 9:1.