Изучение влияния условий приготовления ПМК на эффективность закрепления полиэлектролитов на ядрах CaCO3

Посанчуков А.Т., Мусин Е.В., Ким А.Л.

Студент, 2 курс бакалавриата

Московский Политехнический университет, Москва, Россия

E-mail: csasazero@gmail.com

Полиэлектролитные микрокапсулы (ПМК) — это полые структуры на основе полимеров, которые образуются путем послойной сборки противоположно заряженных полиэлектролитов вокруг частиц микронного размера, например CaCO₃ или латексных сфер. Они могут использоваться в качестве универсальных носителей для контролируемой доставки лекарств),	 для защиты ферментов от агрессивной сред [1] для создания сорбционных систем [2].

СaСО3 наиболее частый ядро-шаблон для формирования капсул, благодаря своей пористой структуре и мягким условиям удаления [3].  Наиболее часто применяемыми полиэлектролитами являются полиалиламин (ПАА) и полистиролсульфанат (ПСС) [4], микрокапсулы на их основе хорошо изучены.

Определение количества адсорбированных полимеров в зависимости от условий приготовления на ядрах важна для оценки проницаемости микрокапсул, их размера и толщены полимерных слоев.

Целью работы является изучение влияния времени инкубации СаСО3 ядер в растворе полиэлектролитов, их количества, очерёдность нанесения слоев и присутствие фермента в ядрах на количество закрепленного полимера.

Концентрация ПСС в растворе, после нанесения на сферолиты, измерялась спектрофотометрически на длине волны 256 нм характерной для стерольного радикала. Концентрацию ПАА после нанесения на сферолиты, определяли за счет образования комплекса ПАА-ПСС и измерения оптической плотности на спектрофотометре при длине волны 600 нм.

Продемонстрирована прямая корреляция меду временем инкубации и количеством закрепившегося на ядра полимера, однако с нанесением каждого следующего слоя полимера влияние времени инкубации уменьшается; Очередность нанесения слоев на закрепление полимеров влияния не оказала; С увеличением количества ПМК в фиксированном объеме, количество закрепившегося на них полимера снижается; Наблюдается обратная корреляция между количеством фермента в СаСО3 ядре и количеством закрепленного ПАА. На адсорбцию ПСС наличие фермента в ядре влияния не оказывает.

Таким образом показано, что условия приготовления оказывают существенное влияние на количество закрепленных полимеров на СаСО3 ядра и на как следствие на количество полимера в составе микрокапсул.

Литература

1. Shao Y. et al. Synthesizing submicron polyelectrolyte capsules to boost enzyme immobilization and enhance enzyme-Based immunoassays //ACS omega. – 2023. – Т. 8. – №. 13. – С. 12393-12403.

2. Araneda C. et al. Removal of metal ions from aqueous solutions by sorption onto microcapsules prepared by copolymerization of ethylene glycol dimethacrylate with styrene //Separation and Purification Technology. – 2008. – Т. 63. – №. 3. – С. 517-523..

3. Feoktistova N. et al. Controlling the vaterite CaCO3 crystal pores. Design of tailor-made polymer based microcapsules by hard templating //Langmuir. – 2016. – Т. 32. – №. 17. – С. 4229-4238.

4. Chebykin Y. S. et al. Encapsulation of β-Galactosidase into Polyallylamine/Polystyrene Sulphonate Polyelectrolyte Microcapsules //International Journal of Molecular Sciences. – 2024. – Т. 25. – №. 20. – С. 10978.