Миниатюрные углеродные электроды для электрохимических сенсоров

Гнусарёва В.А., Андреев Е.А.

Студент, 3 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail:barbara.gnusareva@gmail.com

В последние годы микроэлектроды активно применяют для регистрации электрических сигналов в биологических системах вследствие более эффективного массопереноса и компактных размеров, однако их изготовление связано с технологическими и финансовыми сложностями [1]. В целях оптимизации технологически сложной задачи изготовления миниатюрных электрохимических систем, используемых в качестве биосенсоров, была предложена упрощённая методика конструирования электродов. В качестве углеродного элемента электрода было предложено использовать графитовые стержни от карандашей [2].

В ходе работы были созданы миниатюрные электроды на основе стержней для механических карандашей, диаметры которых составляли 0.2 и 0.5 мм. Путем изоляции боковой поверхности с помощью диэлектрических материалов получили торцевые дисковые электроды. Электрохимическую характеризацию изготовленных миниатюрных устройств проводили методами циклической и квадратно-волновой вольтамперометрии в растворе K3Fe(CN)6. Симметричность пиков окисления и восстановления на циклических вольтамперограммах, а также разность потенциалов пиков в 80 мВ указывают на применимость разработанных электродов в качестве основы для электрохимических сенсоров.

Изготовленные электроды планируется в дальнейшем модифицировать электрокатализаторами на основе гексацианоферратов переходных металлов с целью создания сенсора на пероксид водорода и биосенсоров.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 24-13-00049)

Литература

1. R. Mark Wightman. Probing Cellular Chemistry in Biological Systems with Microelectrodes

// Science. 2006. Vol. 311. P. 1570-1574.

2. Julia Gabriela David, Dana-Elena Popa, Mihaela Buleandra. Pencil graphite electrodes: a versatile tool in electroanalysis // J. Anal. Methods Chem. 2017. Vol. 1. P. 1-22.