Модификация хитозановых криогелей полидофамином и гидрофильными добавками: влияние на механические и гемостатические свойства

Вуль М.В.1, Простякова А.И.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1 Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2  ГНЦ Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Москва, Россия

E-mail: vulmargo@yandex.ru

Хитозан обладает выраженными гемостатическими и антимикробными свойствами,

но материалы на его основе характеризуются низкой механической прочностью, фрагментацией при нагрузке, хрупкостью при высушивании. [1]

Цель работы — создание биодеградируемого многокомпонентного гемостатического композита на основе криогелей хитозана, модифицированных полидофамином, обладающих балансом механической прочности, набухаемости и тканевой адгезии.

Серия пористых губок была синтезирована путём формирования криогеля при замораживании с последующей лиофилизацией при варьировании концентрации дофамина в исходной смеси в диапазоне 4.5–7.5 мг/мл.

Механические свойства оценивали при одноосном сжатии с построением зависимости напряжения от относительной деформации σ(ε). Наибольшую устойчивость к деформации в интервале 60–70% показали губки, полученные из смеси с 6.0 мг/мл дофамина, их тангенциальный модуль сжатия достигал ~500–800 кПа, что на порядок превышает показатель для образцов с 4.5 мг/мл (~50 кПа). Образцы с концентрацией смеси 7.5 мг/мл разрушались уже при относительной деформации ~50-60%, демонстрируя хрупкость при избыточной плотности сшивки.

Поскольку способность к набуханию влияет на гемостатическую эффективность, проведена оценка водопоглощения. Установлено, что образец с концентрацией дофамина 6.0 мг/мл продемонстрировал наибольшую степень абсорбции, достигающую ~6500% по массе, что в 1.5 раза превышает показатели для образцов с концентрацией допамина в реакционной смеси 4.5 и 7.5 мг/мл (~4200% по массе) и свидетельствует об оптимальном соотношении плотности сшивки и пористости.

Однако сухие лиофильно высушенные губки сохраняли высокую жёсткость и хрупкость, поэтому дальнейшим этапом работы стала разработка комплексной трёхкомпонентной системы, включающей хитозан, полидофамин и гидрофильные добавки (гиалуроновую кислоту, повидон), нацеленный на повышение абсорбции и смягчение материала в сухом состоянии.

Введение гидрофильных полимеров позволило модифицировать механические характеристики системы без критического снижения прочности, усилить адгезию к повреждённой ткани, агглютинацию форменных элементов крови. Оптимизированный диапазон концентраций дофамина и долей гидрофильных добавок обеспечивает структурную устойчивость, высокую абсорбционную способность и сохранение целостности при набухании, что делает полученные композиции перспективными прототипами гемостатических материалов.

Литература

1. Li Z., Chen X., Wang Y. et al. New Composite Materials Based on PVA, PVP, CS, and PDA for Wound Healing Applications // Polymers. 2024. Vol. 16. № 11. P. 1894.