Влияние концентрированных кислот и щелочей на клетки микроорганизмов, содержащиеся в криогелях поливинилового спирта

Рунцо А.И.1,2, Колосова О.Ю.2, Лозинский В.И.2

Студентка, 2 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

2Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: ai.runtso@yandex.ru

Криогели ПВС – это нековалентные гели, которые образуются в результате замораживания - оттаивания растворов данного полимера [1].

Криогели ПВС могут применяться в различных областях науки, в частности в биомедицине. Так, предложено использовать КГПВС в качестве раневых покрытий, систем доставки лекарственных средств, в качестве протезов хрящевых тканей и сердечных клапанов [2, 3]. Для материалов медицинского назначения критически важна их стерильность, т.е. отсутствие микробного загрязнения. Для обеспечения этого требования обычно применяют достаточно жесткие способы стерилизации.

Поэтому актуальным является поиск более щадящих, одновременно экономичных и простых методов стерилизации гелевых медицинских изделий на основе криогелей ПВС. К таким методам могут относиться обработка концентрированными неорганическими кислотами или растворами сильных оснований.

В нашей работе получены криогели ПВС, содержащие иммобилизованные клетки микроорганизмов (бактерий, дрожжей и мицелиального гриба). Образцы выдерживали в концентрированных растворах соляной, серной и ортофосфорной кислот, а также гидроксидов лития, натрия, калия и аммония. Установлено, что неорганические кислоты и водорастворимые гидроксиды разрушают ядро микроорганизмов (рис. 1), при этом криогели сохраняют структуру и упругие свойства, не подвергаясь полному разрушению.

Рис. 1. Культивационные колбы с культуральными растворами и погруженными в них дисками КГПВС с иммобилизованными клетками E. Coli. Слева – необработанные КГПВС, справа – КГПВС после обработки образцов 2N раствором соляной кислоты и затем промытым до нейтрального состояния

Таким образом, нами предложен способ стерилизации композитных гелевых материалов обработкой растворами сильных минеральных кислот и оснований.

Благодарности: работа выполнена в рамках Государственного задания № 075-03-2026-024 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Литература

1. Kolosova O.Yu., Shaikhaliev A.I, Krasnov M.S [et. al.] Cryostructuring of Polymeric Systems: 64. Preparation and Properties of Poly(vinyl alcohol)-Based Cryogels Loaded with Antimicrobial Drugs and Assessment of the Potential of Such Gel Materials to Perform as Gel Implants for the Treatment of Infected Wounds // Gels. 2023. Vol. 9, № 2. P. 113.

2. Rivera-Hernández G., Antunes-Ricardo M., Martínez-Morales P., Sánchez M.L. Polyvinyl alcohol based-drug delivery systems for cancer treatment // Int. J. of Pharm. 2021. Vol. 600. P. 120478.

3. Bercea M. Recent Advances in Poly(vinyl alcohol)-Based Hydrogels. // Polymers. 2024. Vol. 16, № 14. P. 2021.