Исследование адсорбционной и диспергирующей способности акрилового сополимера и натриевой соли сополимера малеинового ангидрида на поверхности частиц фосфата цинка

Варгасова С.В., Терешко А.Е.

Аспирант, 1 год обучения

Ярославский государственный технический университет,

Ярославль, Россия

E-mail: vargasovasv@ystu.ru

Оптимальным условием для диспергирования является максимальное снижение поверхностной энергии на границе раздела между пигментом и жидкой средой, что достигается за счет использования поверхностно-активных веществ (ПАВ). Известно, что ПАВ используются в красках в качестве добавок с диспергирующим эффектом. [1]

Целью нашей работы было изучение адсорбционной и диспергирующей способности акрилового сополимера и натриевой соли сополимера малеинового ангидрида на поверхности частиц фосфата цинка.

Контроль за развитием процесса адсорбции осуществлялся путем измерения поверхностного натяжения жидкой фазы на границе раздела с воздухом в соответствии со стандартным методом отрыва колец (кольцевой метод Дю Нюи). Было изучено влияние концентрации ПАВ (0,25 – 2 масс%) Продолжительность экспериментов во всех случаях составляла 2 часа, что было достаточным для достижения равновесных состояний. Количество адсорбированного поверхностно-активного вещества (А, мг/г пигмента) определяли в соответствии с ранее полученными для соответствующих ПАВ калибровочными кривыми. Из полученных данных следует, что наибольшей адсорбционной способностью на поверхности частиц фосфата цинка обладает натриевая соль сополимера малеинового ангидрида при концентрации 2 масс% адсорбция составляет 1,44 мг/г. Для акрилового сополимера также отмечена наибольшая адсорбционная способность при концентрации 2 масс%, но значение адсорбции на поверхности фосфата цинка составляет 0,68 мг/г.

Таким образом, можно осуществить оптимизацию процесса диспергирования для создания водно-дисперсионного лакокрасочного материала.

Литература

1. Dyuryagina A., Lutsenko A., Ostrovnoy K., Tyukanko V., Demyanenko A., Akanova M. Exploration of the adsorption reduction of the pigment aggregates strength under the effect of surfactants in water-dispersion paints // Polymers. 2022 Vol. 14 P. 996.