Исследование лакокрасочных покрытий на основе метилсилоксановых лаков

Буробин Н.K., Солдатов М.А.

Студент, 1 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: Burobin00@mail.ru

Лакокрасочные покрытия (ЛКП) на основе кремнийорганических соединений обладают хорошим комплексом свойств, а именно эти покрытия являются стойкими к термической и термоокислительной деструкции, таким образом силоксановые лаки выдерживают температуру в районе 300℃, а наполненные алюминиевой пудрой композиции способны выдерживать температуру более 500℃ без деструкции. К особенным свойствам таких покрытий ещё можно отнести гидрофобность, электроизоляционные свойства, стойкость к УФ-излучению и к радиационным воздействиям, что позволяет использовать их в космической отрасли [1].

Путём регулирования структуры плёнкообразующего вещества (ПОВ) можно улучшить свойства ЛКП, главным образом гидрофобность и термостойкость, а также немало важные физико-механические и физико-химические показатели. Регулировать структуру ПОВ можно с помощью варьирования мольного соотношения двух- и трехфункциональных мономеров, помимо прочего, использование различных заместители при атоме кремния способно существенно влиять на структуру плёнкообразующего вещества, так как заместители способны изменять скорость прохождения реакции поликонденсации и как следствие оказывать воздействие на все вышеперечисленные характеристики покрытия [1].

Так, например, при увеличении длины алкильного радикала можно добиться увеличении гидрофобности ЛКП, но при этом снизится его стойкость к высоким температурам, введением алкильного заместителя в составе которого находится атом фтора можно ещё больше повысить гидрофобность лакокрасочного покрытия при меньшей потере в термостойкости [2].

Стоит отметить, что есть стандартизированные термостойкие кремнийорганические лаки КО-85 и КО-815, но в их состав входят фенилсилоксановая смола и другие синтетические олигомеры, то есть лак не является чисто силиконовым, и к тому же заместителями при атоме кремния выступают фенильные радикалы, а не метильные.

В данной работе были синтезированы в активной среде метилсилоксановые сополимеры с тремя разными мольными соотношениями мономеров, на их основе получены покрытия и исследованы на стойкость к термической деструкции, на гидрофобность, физико-химические и физико-механические свойства. По полученным данным было выбрано оптимальное мольное соотношение мономеров, которое придаёт покрытию лучшие свойства.

Литература

1. Сорокин М.Ф., Кочнова З.А., Шодэ Л.Г., Химия и технология пленкообразующих веществ. М.: Химия, 1989. С. 478.

2. Бредов Н.С., Рускол И.Ю. Кремнийорганические мономеры и полимеры: учебн. пособие. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2017. 84 с. ISBN 978-5-7237-1567-7.