Зависимость стабильности расплава полифениленсульфона от типа концевых функциональных групп в условиях высокотемпературной 3D-печати

Хина А.Г.1,2, Булкатов Д.П.1, Сторожук И.П.1, Александров Е.В.1

Научный сотрудник

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Центр НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества», Москва Россия

2МГУ им. М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: alex_khina@inbox.ru

Полифениленсульфон (ПФС), представитель класса полиэфирсульфонов, обладает высокими теплостойкостью, механической прочностью, химической и гидролитической стойкостью и низкой термической усадкой [1]. Благодаря этому, ПФС нашёл применение в авиа-, приборо- и машиностроении, а также в качестве материала изделий для медицины и электроники. Однако, производство ПФС в России отсутствует, что обусловливает актуальность импортозамещения. Важным этапом на пути создания отечественного ПФС является обеспечение постоянства реологических свойств его расплава. Исходя из этого, целью работы стало изучение роли концевых функциональных групп (ФГ) в обеспечении стабильности расплава ПФС в условиях высокотемпературной 3D-печати и изготовление опытного изделия из разработанного материала.

ПФС получали методом нуклеофильной поликонденсации 4,4’-диоксидифенила и 4,4’-дихлордифенилсульфона [2]. Варьирование концевых ФГ осуществляли путём внесения монофункциональных блокирующих агентов:	йодистого метила и хлортриметилсилана, либо путём нарушения стехиометрического соотношения исходных мономеров (табл. 1).

Таблица 1. Структурные формулы синтезированных ПФС

| № | Структурная формула |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

Структуру полученных ПФС подтверждали методом ИК-спектроскопии. Стабильность показателя текучести расплава определяли при его выдержке в камере пластометра в течение 10-30 мин при T=340оС. Обнаружено, что расплав образцов ПФС №3‒6 сохраняет стабильность литьевых свойств в течение 30 мин, в то время образцы №1 и 2 являются термически нестабильными, что коррелирует с химической активностью концевых ФГ. Исходя из экономических и технологических соображений, образец №5 был выбран в качестве материала, из которого было изготовлено опытное изделие методом 3D печати.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Проект № FSFN-2025-0012).

Литература

1. Wang M., Huang S., Liao G., Yu H. Recent Developments in Polysulfone Studies // J. Pol. Sci. 2025. Vol. 64. № 3. P. 593-607.

2. Storozhuk I.P., Bulkatov D.P., Khina A.G. Development of Polyethersulfones for Modification of Epoxy Resins // Pol. Sci. B. V. 66, P. 514-523.