Разработка методики получения скаффолдов, характеризующихся иерархичной пористостью, с применением 3D-печати

Куткин А.Р.1,2, Князев Н.В.2, Побежимов В.В.2, Ступников А.А.2, Дмитряков П.В.2, Малахов С.Н.2, Пацаев Т.Д.2, Крупнин А.Е.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: alekseykytkin@gmail.com

Создание и разработка искусственных клеточных каркасов (скаффолдов) представляет собой одно из приоритетных направлений современной регенеративной медицины и тканевой инженерии. Подобные структуры применяются для восстановления критических дефектов тканей. Скаффолды имплантируются на место повреждений, обеспечивая пространственную ориентацию, пролиферацию, дифференциацию клеток, при этом деградируя и замещаясь новой тканью в процессе восстановления организма [1].

Ключевое внимание в дизайне скаффолдов уделяется пористости структуры. Размер, количество и морфология пор являются ключевыми факторами, определяющими скорость деградации материала, биологическую активность и механические свойства изделия. Идеальный клеточный каркас должен воспроизводить нативную структуру внеклеточного матрикса, обладающего системой макро-, микро-, нанопор [2,3]. Методы аддитивного производства, несмотря на их эффективность в создании персонализированных медицинских изделий с высокой точностью, имеют ограничения по разрешению 3D-печати, затрудняя достижение пор субмикронного размера, оказывающих существенное влияние на адгезию белков, транспорт веществ и ряд других клеточных процессов [4].

Данная работа посвящена разработке комбинированной методики получения трехмерных скаффолдов на основе полиэфиров с мультимодальной пористой структурой с применением 3D-печати. В качестве используемых материалов были выбраны биоразлагаемые полиэфиры и биосовместимые порогены. Для характеризации полученных изделий были применены методы дифференциальной сканирующей калориметрии, термогравиметрического анализа, гель-проникающей хроматографии, электронной микроскопии и инфракрасной спектроскопии. Была продемонстрирована возможность применения разработанной методики в дальнейших исследованиях.

Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания 
НИЦ «Курчатовский институт». При выполнении работ использовано оборудование ресурсных центров ОРЦ КК НБИКС-пт НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

1. Koushik T. M., Miller C. M., Antunes E. Bone Tissue Engineering Scaffolds: Function of Multi‐Material Hierarchically Structured Scaffolds // Adv. Healthc. Mater. 2023. V. 12. № 9. Р. 2202766.

2. Князев Н. В. Влияние структуры гироидных скаффолдов на кинетику гидролитической деструкции и механические свойства / Н. В. Князев, А. А. Хмелевский, А. А. Несмелов [и др.] // Труды МИКМУС-2024. 2024. С. 282–288.

3. Sartore L. et al. A versatile cell-friendly approach to produce PLA-based 3D micro-macro-porous blends for tissue engineering scaffolds // Materialia. 2020. V. 9. Р. 100615.

4. Ege D., Hasirci V. Is 3D Printing Promising for Osteochondral Tissue Regeneration? // ACS Appl. Bio Mater. 2023. V. 6. № 4. Р. 1431–1444.