Получение гидрогелей на основе поливинилового спирта наполненных полипирролом

Виноградова Я.И., Пискарева А.И., Крайник И.И., Артюхов А.А.

Студент, 2 курса магистратуры

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: yana-vin@mail.ru

Тканевая инженерия является одной из наиболее перспективных и активно развивающихся областей биомедицинских технологий. Одним из ключевых направлений в этой области является применение полимерных материалов, которые обладают высокой биосовместимостью и могут служить каркасами для роста клеток и формирования функциональных тканей. В данной работе особое внимание уделяется композитному материалу на основе поливинилового спирта (ПВС) и пиррола.

Поливиниловый спирт, являясь водорастворимым полимером, обладает высокой биосовместимостью, хорошей механической прочностью и способностью к образованию гидрогелей. Эти свойства делают его идеальным кандидатом для создания каркасных структур и для поддержания жизнедеятельности клеток. Полипиррол, в свою очередь, представляет собой проводящий полимер, улучшающий механические характеристики композитов и обеспечивающий электрическую проводимость, а также способствует пролиферации клеток, что является критически важным для регенерации тканей, требующих электрической стимуляции для нормально функционирования [1].

Целью данной работы является получение композиционного материала на основе ПВС и полипиррола в качестве матрицы для выращивания клеток.

На первом этапе работы проводилась окислительная полимеризация пиррола в растворе ПВС, кинетика полимеризации исследовалась потенциометрически в растворе ПВС под действием персульфата аммония. Затем образцы подвергали термообработке с целью получения сшитого поливинилового спирта, наполненного полипирролом. Структура полученных материалов была подтверждена методом инфракрасной спектроскопии. Ряд образцов был исследован методами термогравиметрии и дифференциально сканирующей колориметрии. Изменения гидрофильности поливинилового спирта в процессе термообработки определялось по изменению краевого угла смачивания. Степень сшивки поливинилового спирта определяли по изменению равновесной степени набухаемости и выходу гель фракции. Физико-механические свойства определялись для образцов в сухом и набухшем виде. Пористость образцов была посчитана при помощи световой электронной микроскопии. Результаты клеточного теста доказывают биосовместимость материала.

Литература

1. Межуев Я.О., Артюхов А.А., Пискарева А.И. [и др.]. Синтез водных дисперсий полипиррола, стабилизированных поливиниловым спиртом, и получение гемосовместимых пленок на их основе // Журнал прикладной химии. 2015. Т. 88, № 6. С. 930-936.