Зависимость температуры разрушения электроспиннинговых скаффолдов на основе PNIPAM от архитектуры материала

Кудрявцева А.А., Тугаева Г.К., Ефремов Ю.М., Тимашев П.С.

Студент, 1 курс магистратуры

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия

E-mail: kudryavtseva_a_a_1@staff.sechenov.ru

Термочувствительные полимерные скаффолды на основе поли (N-изопропилакриламида) (PNIPAM) широко используются благодаря температурно-зависимым фазовым переходам, необходимым для тканевой инженерии и систем культивирования клеток. В растворах и гидрогелях такие материалы показывают хорошо изученные термодинамические переходы (нижняя критическая температура раствора, LCST), однако в форме электроспинниновых скаффолдов их термический отклик существенно меняется. При охлаждении волокнистые структуры претерпевают потерю целостности, которая зависит от морфологии, поэтому классические параметры (например, LCST) не в полной мере отражают их реальную термическую стабильность. Для решения этой проблемы в нашем исследовании был предложен новый параметр — температура распада скаффолда (температура разрушения скаффолдов, SDT), описывающий начало воспроизводимого морфологического коллапса полимерной сети.

В работе были получены электроспиннинговые скаффолды на основе трёх PNIPAM-сополимеров с различной макромолекулярной архитектурой: высокомолекулярного сополимера PNIPAM-co-NtBA и двух графт-сополимеров с жёсткими (PNIPAM-g-PLA) и гибкими (PNIPAM-g-PCL) боковыми цепями. Для всех систем варьировали расстояние от сопла до коллектора (13 и 26 см), а затем оценивали морфологию волокон, пористость, смачиваемость, ориентацию волокон и стабильность при охлаждении. Показано, что макромолекулярная структура является определяющим фактором в термическом поведении скаффолдов. Материал из графт-сополимеров (PLA и PCL) формировали менее однородные сети с дефектами типа «капля на нитке», более высокой частотой бусин и увеличенной дисперсией ориентации волокон. Для PNIPAM-g-PLA при расстоянии 13 см дисперсия ориентаций достигала 26,0 ± 0,6°, что указывало на выраженное разупорядочение. В случае PNIPAM-g-PCL разброс ориентаций был ниже (10,2–12,2°), но возрастал при увеличении расстояния до коллектора и сопровождался ростом числа дефектов. Напротив, PNIPAM-co-NtBA образовывал более однородные, практически бездефектные волокна с узким распределением диаметров и устойчивой дисперсией на уровне 13,7–13,9°, а также умеренной пористостью. Мы показали, что рост дисперсии волокна, частоты дефектов «капля на нитке» и пористости приводит к более раннему необратимому морфологическому распаду: SDT для PNIPAM-g-PLA находилась в диапазоне 27–28 °C, для PNIPAM-g-PCL — 25,9–27,0 °C. Для статистического сополимера PNIPAM-co-NtBA, обладающего более упорядоченной архитектурой сети, SDT лежала в более низком диапазоне (21,9–23,3 °C), а разрушение происходило медленнее.

Исследование процесса распада скаффолдов показало, что параметр SDT не совпадает напрямую с классической температурой LCST, а отражает реакцию сети на уровне морфологии, зависящую от дисперсии волокон и межмолекулярных взаимодействий. Таким образом, введение параметра SDT дополняет стандартные термодинамические характеристики, а оптимизация структуры полимеров и условий электроспиннинга помогают создать структурно стабильные термочувствительные скаффолды для биомедицинских применений.