Композиты на основе Mn,Sr-замещенного трикальцийфосфата с матрицами из биосовместимых полимеров для применения в медицине

Чуракова К.К.1, Фадеева И.В.2, Трофимчук Е.С.1, Яковский Д.С.3

Студент, 4 курс бакалавриата

1МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, Москва, Россия

3Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, Москва, Россия

E-mail: comelkar@gmail.com

Керамика из трикальцийфосфата (Ca3(PO4)2, ТКФ) используется в медицине при лечении костных дефектов, благодаря химическому подобию минеральной составляющей костной ткани и хорошей биосовместимости. ТКФ, допированный одновременно двумя катионами Mn2+ и Sr2+, обладает повышенной скоростью биорезорбции, антибактериальной активностью и улучшенной клеточной пролиферацией. Для расширения области медицинских применений ТКФ часто используют в составе композитов с биосовместимыми полимерами на его основе, в результате чего они приобретают пластичность, которой лишены керамические материалы. В качестве композитных матриц были выбраны поливинилпироллидон (ПВП), метилцеллюлоза (МЦ), и ксантановая камедь (КК), благодаря их биосовместимости, водорастворимости и широкому применению в медицине и фармацевтике. Для улучшения механических свойств и биоадгезивности композитов, в полимерную матрицу был добавлен альгинат натрия.

Композиционные пленочные материалы получали диспергированием наноразмерного порошка Mn,Sr-замещенного ТКФ в водном растворе смеси полимеров с последующими вспениванием, формованием и сушкой на воздухе. Способность пористых пленок к набуханию измеряли в течение суток в физрастворе. Пленочные материалы ведут себя как гидрогели и способны забирать влагу из физиологического раствора, увеличивая свою массу более, чем в 5 раз. При этом включение частиц ТКФ в матрицу повышает способность пористых пленок к набуханию. Способность композитов выделять метиленовый синий (модель лекарственного средства) была измерена спектрофотометрически по градуировочной кривой. По данным СЭМ было проведено сравнение структур полимерных матриц. Для композитов с полимерными матрицами из ПВП и КК микроструктура пористая и слоистая, с микрочастицами ТКФ, находящимися в слоях. В то же время использование матрицы из МЦ приводит к ячеистой микроструктуре с агломератами частиц ТКФ в ячейках. Механические свойства композитов оценивали методом динамометрии. Пленки на основе ксантановой камеди показали наибольшую прочность при деформации на растяжение. Было показано, что основным фактором, оказывающим влияние на модуль упругости, стала концентрация полимерного раствора. Полученные композиционные пленки устойчивы в течение 75-80 суток и являются перспективным материалом для создания раневых повязок. Биологическую активность композитов оценивали с помощью МТТ-теста и методом прямого контакта.

Исследования проводились при финансовой поддержке Министерства науки и образования, грант № 075-00320-26-00.