Твердые полимерные электролиты на основе смесей полиэтиленгликоля разных молекулярных масс

Хомутова Е.В.

Студент, 3 курс бакалавриата

МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: rinakhomutova@gmail.com

Создание твердотельных аккумуляторов является на сегодняшний день актуальным и активно развивающимся направлением, основная задача которого сводится к разработки эффективного твердого электролита, где немалую роль играют полимерные материалы. Полиэтиленгликоль (ПЭГ) хорошо зарекомендовал себя в роли полимерного электролита способного эффективно проводить ионы лития, однако его активная кристаллизация существенно влияет на эффективность при комнатной температуре, в связи с чем большой интерес представляет создание материалов на основе ПЭГ различной архитектуры, препятствующей его кристаллизации.

В ходе данной работы были изготовлены тонкие плёнки из смеси водных растворов 1% ПЭГ молекулярной массой 1000000 и 10% ПЭГ молекулярной массой 1000 в соотношениях от 90:10 до 10:90 массовых процентов с шагом в 10%, в аналогичных соотношениях были изготовлены тонкие плёнки из смесей водных растворов 1% ПЭГ молекулярной массой 1000000 и 10% ПЭГ молекулярной массой 200. Полученные серии образцов были исследованы методом дифференциальной сканирующей калориметрии. На термограммах образцов, содержащих 10-90 массовых процентов ПЭГ-1000, в области плавления наблюдаются два пика в диапазонах температур от 34.2°C до 42.1°C и от 61.6°C до 67.0°C соответственно, что свидетельствует об образовании двухфазной системы.  Для образцов, содержащих 10-80 массовых процентов ПЭГ-200, наблюдаются пики, характерные для процессов стеклования и плавления в температурных диапазонах от -41.8°C до -30.0°C и от 50.7°C до 67.8°C соответственно, для образца, содержащего 90 массовых процентов ПЭГ-200, пик стеклования зарегистрировать не удалось.

Для исследования зависимости проводящих и термических свойств от содержания соли LiTFSI (бис(трифторметансульфонил)имид лития) в составе была изготовлена серия образцов на основе смеси водных растворов 1% ПЭГ молекулярной массой 1000000 и 10% ПЭГ молекулярной массой 1000 в соотношении 50:50 массовых процентов с молярными соотношениями соли и полимера 4ЭО, 6ЭО и 8ЭО на 1Li. На термограммах образцов с соотношениями 6ЭО к 1Li и 8ЭО к 1Li в области плавления наблюдаются два пика, больших по площади, чем пики соответствующей системы, не содержащей LiTFSI, тогда как на термограмме образца с соотношением 4ЭО к 1Li в области плавления наблюдается только один пик, что свидетельствует о том, что система получилось однофазной.  Наилучшее значение проводимости, полученное для системы с соотношением 4ЭО к 1Li, оказалось порядка 3 ∙ 10-7 (Ом-1∙ см-1).