Ацилирование хитозана ненасыщенными кислотами в условиях экструзионной механоактивации

Шеломенцев И.В.1,2, Хавпачев М.А.1,2

Аспирант, 1 год обучения

1Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко, Донецк, Россия

2Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: ilia.shelomentsev@gmail.com

В работе осуществлен синтез амфифильных производных хитозана твердофазным способом путем проведения полимераналогичных реакций ацилирования полисахарида сорбиновой и коричной кислотами в двухшнековом экструдере под действием сдвиговых напряжений. Механообработку реакционных смесей проводили при температурах 80-100°С и мольных соотношениях хитозан/кислота 1.0:0.5, 1.0:1.0 и 1.0:1.5.

Химическую структуру синтезированных производных исследовали методом ИК-спектроскопии. Установлено, что твердофазные реакции протекают селективно по аминогруппам хитозана без вовлечения гидроксильных групп, что согласуется с различием их нуклеофильности в отсутствие катализа, при этом их механизм носит смешанный характер и включает кислотно-основное взаимодействие с образованием ионных связей и нуклеофильное замещение, приводящее к формированию ковалентных (амидных) связей.

Обнаружено устойчивое разделение продуктов реакции на фракции, растворимые и нерастворимые в 2% растворе уксусной кислоты. Степень замещения, рассчитанная по данным элементного анализа, составила 0.05-0.33.

Показано, что в разбавленных растворах модифицированных образцов формируются новые взаимодействия липофильного характера с доминированием межмолекулярных контактов над внутримолекулярными. Данные динамического светорассеяния подтверждают образование агрегатов с гидродинамическими радиусами, значительно превышающими соответствующие значения для исходного хитозана. Амфифильные производные хитозана, способные к самоорганизации в водных средах, перспективны в качестве носителей гидрофобных лекарственных веществ за счёт их способности образовывать мицеллоподобные структуры, а также для создания антимикробных материалов и сорбентов нефтепродуктов [1–2].

Результаты термического анализа показали, что нерастворимые фракции продуктов с высокой степенью замещения характеризуются повышенной термической стабильностью, вероятно обусловленной формированием прочных межмолекулярных взаимодействий. В то же время растворимые фракции с низкой степенью замещения демонстрируют пониженную термостабильность предположительно из-за менее плотной упаковки цепей.

Микробиологические испытания подтвердили, что модифицированные образцы обладают выраженной противогрибковой активностью в отношении Aspergillus niger, возрастающей с увеличением степени замещения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект FRES-2024-0001).

Литература

1. Parchen G.P. et al. Chitosan-based nano-objects for drug delivery: a review of their chemical modifications, supramolecular organization and biological fate // RSC Pharm. 2025. Vol. 2. P. 1292-1322

2. Popyrina T.N., Minaeva E.D., Emelyanov K.V., Ilina E.B., Akopova T.А., Minaev N.V., Demina T.S. Alkylated derivatives of chitosan for stabilization of polylactide microparticles used as building blocks for 3D structures // Polym. Eng. Sci. 2024. № 12. P. 1