Использование растворителей на основе комплексов переходных металлов с алифатическим диамином для определения степени полимеризации целлюлозы

Ширин О.И., Петрова М.Г., Федюченко Н. Р., Липин В.А.

Аспирант, 3 год обучения

Высшая школа технологии и энергетики (ВШТЭ) СПбГУПТД, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: shirin1997@yandex.ru

В настоящее время существует необходимость в том, чтобы предприятия целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) превратились в интегрированные перерабатывающие площадки, которые полностью интегрируют биомассу в комплексный процесс производства рыночных продуктов, включая растворимую целлюлозу, топливо и химикаты. Растворимая целлюлоза, в том числе пригодная для производства химических производных целлюлозы, используется во многих отраслях промышленности, таких как производство санитарно-гигиенических и медицинских изделий и других областях.

Степень полимеризации (СП) является важнейшим физико-химическим параметром, контролируемым в процессе производства растворимой целлюлозы. Наибольшее влияние на СП целлюлозы оказывает присутствие в ней гемицеллюлозы и лигнина. В результате отбелки целлюлозы количество данных соединений существенно уменьшается, что приводит к уменьшению СП целлюлозы.

Существуют различные методы оценки СП целлюлозы, однако самым простым и распространённым методом является вискозиметрия. Вязкость растворов целлюлозы напрямую зависит от её СП. Для измерения вязкости применяют капиллярные вискозиметры, а целлюлозу растворяют в специальных растворителях. Наиболее простыми и доступными способами определения характеристической вязкости целлюлозы являются метод с использованием кадоксена (Cadoxen-метод) и метод с использованием комплекса меди с этилендиамином (Cuen-метод). Это два широко признанных, но принципиально разных метода.

В настоящее время общепринятой мировой практикой является использование Cuen-метода по ISO 5351:2004. Однако в России, несмотря на токсичные свойства оксида кадмия, до сих пор продолжают использовать кадоксен-метод (ГОСТ 25438-82). Сравнительная оценка качества получаемых с использованием данных методик свойств целлюлозы не является объективной ввиду отсутствия методик пересчета значений вязкости, получаемых при использовании различных растворителей. Таким образом, различия в используемых методиках не позволяют сопоставлять значения СП целлюлозы, приводимые в российской и в международной научной литературе.

В данной работе производилось сравнение результатов, получаемых при анализе вязкости растворов хвойной небелёной и хвойной частично белёной целлюлозы в комплексе меди и этилендиамина и кадоксене. Работа проводилась с использованием капиллярных вискозиметров по методикам, представленным в соответствующих ISO и ГОСТ. Полученные экспериментальные данные показали, что значения вязкости (и рассчитанной степени полимеризации), полученные в кадоксене, на 10 % и более превышают значения, полученные в комплексе меди. Предложены эмпирические корреляции для различных типов сульфатной целлюлозы.

Литература

1. Hallac B.B., Ragauskas A.J. Analyzing cellulose degree of polymerization and its relevancy to cellulosic ethanol // Biofuels, Bioproducts and Biorefining. 2011. Vol. 5. P. 215-225.

2. Zaccaron S., Ahn K., Henniges U., Potthast A., Rosenau T. An improved, less erroneous protocol for the classical “cuen”, “cuoxam” or “cadoxen” viscosity measurements of pulps // Cellulose. 2022. Vol. 29. P. 3733-3744.