Особенности получения магнитных железосодержащих нанокомпозитов на основе альгината и полиакрилата

Зарайская Л.М.1, Спиридонов В.В.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1РХТУ имени Д.И.Менделеева, Институт химии и проблем устойчивого развития, Москва, Россия

2 МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: lidia.zaraiskaya@yandex.ru

В работе представлен синтез водосовместимых магнитных нанокомпозитов на основе альгината, полиакрилата и магнитных железосодержащих наночастиц. В качестве источника железа использовали соль Мора. В ходе получения нанокомпозитов поддерживали постоянным мольное соотношение ионов железа к звеньям альгината, а также массовое отношение альгинат/полиакрилат. Варьировали порядок смешения полимеров, добавляя соль Мора к их смеси либо вводя полиакрилат после завершения синтеза наночастиц в матрице альгината. Изменяли также молекулярную массу полиакрилата от 2100 до 15000 Да.

Установлено, что порядок добавления реагентов влияет на магнитные свойства полученных нанокомпозитов. Например, в образцах, полученных из смеси полимеров, значение намагниченности насыщения составляет 21,7 emu/g, 13,0 emu/g, 11,8 emu/g (для образцов с полиакрилатом молекулярной массы 2100, 8000 и 15000 соответственно). Образцы, полученные при добавлении полиакрилата в конце синтеза, характеризуются значениями намагниченности насыщения 11,4 emu/g, 12,7 emu/g, 4,6 emu/g (для образцов с полиакрилатом молекулярной массы 2100, 8000 и 15000 соответственно). Также показано, что содержание ионов железа во всех синтезированных нанокомпозитах практически одинаково.

Методом РФА были установлены типы фаз, отвечающих неорганической компоненте в полученных нанокомпозитах. Так, для нанокомпозитов, синтезированных из смеси полимеров, фазовый состав наночастиц отвечает оксогидроксиду железа (III), а добавление полиакрилата в конце синтеза приводит к образованию оксида железа в виде маггемита. Данные ПЭМ демонстрируют характерную морфологию: для маггемита наблюдаются шаровидные наночастицы, тогда как оксогидроксид железа представлен игольчатыми структурами.

Методом кругового дихроизма оценены особенности стабилизации нанокомпозитов полианионами. Показано, во-первых, что независимо от порядка введения появление полиакрилата в реакционной системе  приводит к вытеснению альгината с поверхности наночастиц. Во-вторых, вытеснение альгината происходит более активно при уменьшении молекулярной массы полиакрилата.