Исследование особенностей взаимодействия полимер-эластомерной системы и установление её структурных особенностей

Морозов С.С.

Студент, 2 курс магистратуры

МИРЭА – Российский Технологический Университет, Москва, Россия.

Email: morozov_seryozha@mail.ru

С появлением биоразлагаемых полимеров стало возможным создавать инновационные костные имплантаты, способные под действием бактерий полностью разложиться в живых организмах, восстановив структуры ткани и кости, постепенно замещающие временный протез [1,2]. Вдобавок появление биоразлагаемых полимеров позволило снизить количество выбросов отработанных полимерных изделий в окружающую среду [3]. Однако для создания имплантатов требуется разработка композиционных материалов, совмещающих в себе физико- механические свойства полимера, эластомера и биополимера. В следствие чего необходимо исследовать особенности структуры данных композитов, их поведения при смещении и установить факторы, определяющие взаимодействия компонентов композиции друг с другом.

Целью работы стало исследование особенностей структуры и взаимодействия системы биополимер-эластомер при разных соотношениях полимеров в смеси.

В качестве объектов исследования выступили бутадиен-нитрильный каучук марки БНКС-28 АМН, активно применяемые для медицинских изделий и полилактид (PLA).

В работе использовались следующие методы исследования: ИК-спектроскопия, дифференциальная сканирующая калориметрия, определение грибостойкости по ГОСТ 9.049–91. Эксперименты проводили на пленках, в составе которых в разных соотношениях находятся ПЛА:БНКС от 100:0 до 100:0 ( 90,80,70,60,50,40,30,20,10 мас.%).

Полученные данные свидетельствуют об инверсии фаз, приводящих к изменению межфазной структуры всей системы. Варьирование соотношения между компонентами привели к изменениям в образовании рыхлых и плотных межфазных границ, а также межфазных слоев в системе. Бактерицидные свойства изучены по результатам грибостойкости. Установлено, что прорастание грибов в смеси происходит при условии, попадания спор плесневых грибов в зоны рыхлой межфазной границы. Таким образом, с увеличением содержания полилактида в системе происходит равномерное прорастание плесневых грибов по всей поверхности полимерной пленки. Установлено, что при увеличении содержания полилактида в системе, снижается количество его крупных кристаллитов, растет содержание мелких, дефектных. Размер кристаллитов тесно связан с формированием и объемом межфазных границ и в большей степени зависит от их доли   в дисперсионной среде.

Литература

1. Бонарцев А., Иорданский А., Бонарцева Г., Босхомджиев А., Зайков Г. Пластические массы. 2010. №3. С.6-23.

2. T. Malm, S. Bowald, S. Karacagil, A. Bylock, C. Busch. Scand J Thorac Cardiovasc Surg. 1992. V.26-№1-C.9-14.

3. Ю. Тертышная, Л. Шибряева. Экология и промышленность России. 2015. Т.19-№8-С.20-25.