Контроль толщины и шероховатости покрытий хитозана и гиалуроновой кислоты: роль вязкости и скорости испарения растворителя

Азизова А.Р.1, Поцелеев В.В.2,3, Успенский С.А.2,3

Студент, 2 курс бакалавриата

1 МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова, Москва, Россия

3Международный научно-исследовательский центр инновационных технологий МАРТИНЕКС, Москва, Россия

E-mail: alsuazizova13@gmail.com

Полимерные покрытия на основе природных полисахаридов, таких как хитозан и гиалуроновая кислота, широко рассматриваются как перспективные материалы для применения в тканевой инженерии и системах контролируемой доставки лекарственных веществ благодаря их биосовместимости и биоразлагаемости, а также способности формировать биофункциональные поверхности. Исследование процессов формирования полимерных покрытий и влияния различных параметров на их морфологию является важной задачей для оптимизации условий получения материалов с заданными поверхностными характеристиками. Для решения данной задачи широко применяются методы получения тонких пленок, позволяющие контролируемо варьировать параметры формирования покрытия. Одним из таких методов является спин-коатинг (центрифугирование), позволяющий получать однородные полимерные пленки с контролируемой толщиной. Морфология формируемых покрытий, включая толщину и шероховатость поверхности, определяется совокупностью факторов, связанных с реологическими свойствами полимерных растворов и кинетикой испарения растворителя. Эти параметры, в свою очередь, зависят от концентрации и молекулярной массы полимера, а также состава растворяющей системы [1, 2].

В настоящей работе проведено систематическое исследование влияния параметров формирования покрытий на морфологические характеристики пленок на основе хитозана и гиалуроновой кислоты. В ходе экспериментов варьировали концентрацию полимеров (0,1–1,0 мас.%), их молекулярную массу, а также состав растворителя (водная и водно-спиртовая системы). Формирование покрытий осуществляли методом спин-коатинга при фиксированной скорости вращения подложки (1500 об/мин). Толщину и шероховатость полученных пленок определяли методом профилометрии.

Полученные результаты демонстрируют зависимость толщины и шероховатости покрытий от вязкости исходных растворов и скорости испарения растворителя. Установленные закономерности формирования пленок могут быть использованы при разработке полимерных покрытий с контролируемыми морфологическими характеристиками для биомедицинских применений.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки России (грант № FFSM-2025-0003).

Литература

1. Поцелеев В.В., Азизова А.Р., Успенский С.Ф. Контроль толщины и шероховатости хитозановых покрытий: роль вязкости и скорости испарения растворителя // * Сб. науч. тр. Междунар. науч.-техн. симп. «Современные технологии создания и модифицирования полимерных и волокнистых материалов», посвящ. 120-летию со дня рождения З.А. Роговина (XVII Роговинские чтения) *. М.: ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина", 2025. С. 133-138.

2. Rykalina V.E., Shkurenko S.I., Monakhova E.V., Genis A.V., Bodyakova T.V., Mokhov E.M., Sergeev A.N. Improved functional properties of surgical threads by surface modification with polymer composites // Fibre Chem. 2011. Vol. 43, №. 1. P. 68–74.