Синтез и изучение сополимеров диальдегидгиалуроновой кислоты и поли(этил-2-цианоакрилата) для применения в качестве агентов трансфекции

Соколова А.С., Давыдов Р.Э., Будушина Е.М., Дятлов В.А.

Студент, 3 курса бакалавриата

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: alna.sokolova.05@mail.ru

Гиалуроновая кислота (ГК) уже зарекомендовала себя в косметологии, как основа филлеров, и в лечении суставов. Однако её главный потенциал кроется в фармакологии. Биоразлагаемость и химическая структура ГК, имеющей сайты для присоединения активных молекул, делают её идеальным кандидатом для создания носителей для индивидуальной терапии.

Разработка полимерных носителей предъявляет жесткие требования к их структуре. Матрица должна быть биосовместимой, способной к полной деградации в организме, а также содержать в основной цепи функциональные группы, например для связывания с аминосодержащими физиологически активными веществами. Ключевым свойством таких систем является способность к трансфекции – то есть умение взаимодействовать с клеточной мембраной, временно снижать ее барьерную функцию и доставлять препарат непосредственно в цитоплазму, предотвращая его разрушение лизосомами.

В данной работе исследуется синтез носителей на основе ГК, обладающих свойствами агентов трансфекции. Особый интерес это направление представляет для терапии нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера: сополимеры на основе ГК могут стать эффективным инструментом адресной доставки нейропротекторных препаратов. Учитывая, что на сегодняшний день создано лишь ограниченное число подобных биодеградируемых конструкций, данная разработка является крайне перспективной в современной фармакологии.

На первом этапе работы было получено модифицированное производное гиалуроновой кислоты. С этой целью исходный полисахарид подвергли реакции окисления по механизму Малапрада, что позволило ввести в его структуру реакционноспособные сайты для связывания действующих веществ. Образовавшееся диальдегидное производное гиалуроновой кислоты стало основой для синтеза гребнеобразного сополимера с поли(этил-2-цианоакрилатом). Полученный сополимер был разработан для придания будущему носителю способности эффективно взаимодействовать с клеточной мембраной.

Для подтверждения функциональности и безопасности синтезированного носителя были проведены комплексные биологические исследования. С помощью МТТ-теста была доказана биосовместимость полученного сополимера. Результаты показали отсутствие значимого токсического действия на клеточные культуры, что подтверждает соответствие сополимера к требованию в биологической инертности. Методом проточной цитометрии было установлено, что синтезированный носитель успешно выполняет функцию агента трансфекции.

В ходе работы успешно синтезирован гребнеобразный сополимер на основе гиалуроновой кислоты. Экспериментально подтверждена его нетоксичность и способность к внутриклеточной доставке веществ, что открывает перспективы для создания на его основе инновационных лекарственных форм, включая средства для генной терапии и лечения нейродегенеративных заболеваний.