Разработка методики количественного определения адсорбированного стабилизатора поли(винилового спирта) на поверхности наночастиц поли(D,L-лактида-со-гликолида) с применением УФ-спектрофотометрии

Кричевская Е.О.

Студент, 4 курс бакалавриата

Институт тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: Evgesha2005@list.ru

Биоразлагаемые сополимеры поли(D,L-лактида-со-гликолида) (ПЛГА) и изделия на их основе находят широкое применение в медицине и фармацевтике. Так, микро- и наночастицы из ПЛГА активно исследуют в качестве носителей для адресной доставки лекарств с пролонгированным высвобождением [1]. ПЛГА наночастицы синтезируют такими методами, как нанопреципитация, эмульгирование, распылительная сушка и др. При приготовлении ПЛГА частиц обычно применяют стабилизаторы, способствующие стерической стабильности частиц и предотвращающие их агрегацию. Наиболее широкое применение в качестве стабилизатора получил поли(виниловый спирт) (ПВС) – водорастворимый биосовместимый полимер [2]. Известно, что физико-химические характеристики ПЛГА частиц зависят от количества адсорбированного ПВС [3]. Тем не менее, на данный момент не известно быстрой и легко воспроизводимой методики количественного определения молекул ПВС, адсорбированных на частицах ПЛГА.

В качестве объектов исследования в данной работе были выбраны ПЛГА с соотношением звеньев D,L-лактида и гликолида 50:50 (мол. %) и ПВС со средневесовой молекулярной массой Mw = 30–70 кДа, гидролизованный 87–90%. Для разработки методики количественного определения адсорбированного ПВС на ПЛГА частицах использовали качественную реакцию между ПВС и I2. Спектры поглощения исследуемых растворов (ПВС/H2O+I2/KI+H3BO3/H2O) записывали с помощью спектрофотометра Shimadzu UV-3600 (диапазон концентраций ПВС от 0.001 до 0.008 мг/мл) в области длин волн λ от 450 до 800 нм, максимум поглощения, характерный для комплекса ПВС/I2, соответствовал λ = 569 нм. Полученные данные позволили построить уравнение калибровочной кривой зависимости оптической плотности А569 от концентрации ПВС (СПВС, мг/мл): СПВС = 29.756×A569 + 0.007 (R2=99.99%). ПЛГА частицы, стабилизированные ПВС, получали нанопреципитацией. Для разделения свободного (ПВСсв) и адсорбированного ПВС (ПВСадс) использовали центрифугирование (13800 об/мин, 30 мин). Супернатант со свободным ПВС отбирали для определения концентрации несвязанного стабилизатора. Концентрацию адсорбированного ПВС рассчитывали по формуле (1):

ПВСадс=ПВСисх-ПВСсв #1

В результате центрифугирования не удается полностью разделить свободный ПВС и ПЛГА частицы (их малая часть остается в супернатанте), что приводит к смещению максимума спектра поглощения и не позволяет достоверно определить количество адсорбированного ПВС, в дальнейшем методика будет усовершенствована.

Работа проведена в рамках выполнения госзадания НИЦ “Курчатовский институт”.

Литература

- 1. Vlachopoulos A.  [et al.].  Poly(Lactic Acid)-Based Microparticles for Drug Delivery Applications: An Overview of Recent Advances// Pharmaceutics. 2022. Vol. 14, № 2. P. 359.

- 2. Adeyinka A. [et al.]. Dissolution behavior of poly vinyl alcohol in water and its effect on the physical morphologies of PLGA scaffolds // UK. J. Pharm. Biosci.  2014. Vol. 2, №1. P. 1–6.

- 3. Kuznetsova E. V. [et al.]. Effect of preparation conditions on the size of nanoparticles based on poly(D,L-lactide-co-glycolide) synthesized with bismuth subsalicylate // Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp. 2022. Vol. 648. Art. 129198.