Получение диэлектрических пленок для применения в аддитивном производстве

Бартенева В.М., Левченко К.С., Чвалун С.Н.

Аспирант, 4 года обучения

РТУ МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени Ломоносова, Россия, Москва

E-mail: barteneva.valeria@yandex.ru

В последнее время полимеры привлекают все большее внимание в производстве электронных устройств с помощью аддитивных технологий. Широко известное соединение бензоциклобутен (БЦБ) является одним из прекурсоров композитных составов марки CYCLOTENE [1], которые широко распространены в производстве микроэлектронных компонентов. Производные БЦБ обладают хорошими диэлектрическими характеристиками и термической устойчивостью.

Цель исследования заключалась в изготовлении полимерных пленок на основе производного бензоциклобутена, содержащего дивинилдисилоксановый и акрилатный фрагменты с добавлением различных сшивающих диакрилатных соединений. Добавление диакрилатов позволяет формировать сшитую полимерную матрицу. В свою очередь силоксановый фрагмент дает возможность для получения высокосшитого материала. В качестве диакрилатов использовались: диметакрилат триэтиленгликоля (ТГМ-3), 1H,1H,6H,6H –перфторгексилдиакрилат (ПФГДА). Бензоциклобутен с силоксановым фрагментом-1,3-бис-бицикло[4.2.0]окта-1(6),2,4-триен-3-ил-1,3-диметил-1,3-дивинилдисилоксана (БЦБ-ДВС) ранее описан в [2]. В исследовании приводится ранее не описанный оксиметилбензоциклобутен-4-ил метакрилата (БЦБ-MМA).

Таблица 1. Диэлектрические характеристик термоотвержденных образцов

| № образца | Состав | Толщина, мкм | Диэлектрическая проницаемость, | Тангенс угла потерь (tgδ*10-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БЦБ-КВ-40% ТГМ-3-10% БЦБ-ММА-50% | 449 | 2,755 | 7,6 |
| 2 | БЦБ-КВ-40% ПФГДА-10% БЦБ-ММА-50% | 496 | 2,936 | 8,10 |
| 3 | БЦБ-КВ-50% ТГМ-3-10% БЦБ-ММА-40% | 436 | 2,834 | 6,90 |
| 4 | БЦБ-КВ-50% ПФГДА-10% БЦБ-ММА-40% | 473 | 2,768 | 7,5 |

Пленки были изготовлены методом фото и термоотверждения. Фотополимеризация проходит по метакрилатному фрагменту БЦБ-MМA, в ходе термоотверждения происходит раскрытие БЦБ. Термостабильность образца 1 составляет Td5%=374С, образца 2 Td5%=389С, образца 3 Td5%=372С, образца 4 Td5%=382С. Полученные результаты говорят о перспективности использования разработанных материалов в аддитивном производстве. Дальнейшие исследования будут направлены на исследование оптимального соотношения матрицы БЦБ-ДВС+БЦБ-ММА с добавлением иных сшивающих акрилатов.

Литература

1. http://www.dow.com/cyclotene/

2. Levchenko K.S. et al. Photocurable and Thermosetting Polymer Materials on the Basis of Benzocyclobutene and Its Derivatives for Electronics // Russ. J. Gen. Chem. 2018.  Vol. 88, №. 12. P. 2793-2812.