Самоорганизация дифильных сополимеров с галлолметакрилатным и стирольным блоками различной длины

Чистяков А.П.1,2, Кузнецова Е.В.1,2

Аспирант, 3 год обучения

1Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, Москва, Россия

E-mail: apvtch@gmail.com

Получение функциональных наноструктур на основе амфифильных блок-сополимеров с регулируемыми физико-химическими свойствами является одной из актуальных задач современной полимерной науки, в связи с чем активно развивается такой подход как “polymerization-induced self-assembly” (PISA) (самоорганизация в процессе полимеризации) [1]. В данной работе для получения наноструктур с заданной морфологией проводили в этаноле дисперсионную полимеризацию с обратимой передачей цепи, протекающей по механизму присоединения-фрагментации [2], используя в качестве сольвофильного макромолекулярного агента передачи цепи винилбензамид с галлольным фрагментом (PM10) и сольвофобный мономер стирол (St). В результате были получены коллоидные дисперсии на основе PM10-б-PStn сополимеров с варьируемой степенью полимеризации поли(стирольного) блока n от 21 до 128 мономерных звеньев.

Дисперсии PM10-б-PStn сополимеров в этаноле были комплексно исследованы. По данным динамического светорассеяния (ДРС) размер наноструктур PM10-б-PSt21 составляет 200±50 нм. С увеличением длины n PSt-блока размер частиц возрастает нелинейно до 500±200 нм, при этом с ростом концентрации блок-сополимера в дисперсии размер наноструктур также увеличивается. Согласно проведенной теоретической оценке максимальный размер индивидуальных мицелл на основе PM10-б-PStn составляет от 20 до 75 нм в зависимости от длины PSt-блока, по-видимому, метод ДРС детектирует не индивидуальные мицеллы, а их агрегаты в исследуемых этанольных дисперсиях. Индивидуальные малые мицеллы с диаметром D < 50 нм сферической формы удалось обнаружить с помощью крио-просвечивающей электронной микроскопии (крио-ПЭМ) для образца PM10-б-PSt21, для которого также были визуализированы и крупные сферические частицы с D ~150 нм. В случае PM10-б-PStn (n = 57, 96 и 128) наблюдали лишь сферические объекты с D > 500 нм. Методом атомно-силовой микроскопии  визуализировать морфологические переходы в ряду PM10-б-PStn также не удалось, однако с ростом длины PSt-блока на подложке наблюдали переход от  “мягких” капель к хорошо сформированным “жестким” частицам, что связано с ростом температуры стеклования PSt. Коллоидные дисперсии PM10-б-PStn сополимеров также были исследованы малоугловым рентгеновским рассеянием.

Таким образом, показано, что в ряду PM10-б-PStn сополимеров увеличение длины сольвофобного PSt блока не приводит к морфологическим переходам наноструктур, полученных в этаноле, с ростом n наблюдается укрупнение сферических частиц и их агрегация.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 24-43-02049.

Литература

1. Penfold N.J.W., Yeow J., Boyer C., Armes S.P. Emerging Trends in Polymerization Induced Self-Assembly // ACS Macro Lett. 2019. Vol. 8. P. 1029–1054.

2. Bagchi A., Sharma P., Poddar P., De P. RAFT‐engineered Polymeric Surfactant: Exploring the Self‐assembly of Homopolymers from Poly(Ethylene Glycol) Methyl Ether Methacrylate // J. Surfactants Deterg. 2025. Vol. 28. P. 1105–1113.