Синтез и свойства неизоцианатных полиуретанов на основе дициклокарбоната полипропиленгликоля и алифатических аминов

Панин Е.О.1, Джалмуханова А.С.1, Карпов С.В.1 , Полякова Е.А.1,2, Туманов В.А.1,3, Бадамшина Э.Р.1,4

Аспирант, 1 год обучения

1Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, г. Черноголовка, Россия

2Московский физико-технический институт, г. Москва, Россия

3Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия

4МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия

E-mail: panineo@icp.ac.ru

Полиуретаны, благодаря превосходным эксплуатационным свойствам, являются одними из самых востребованных полимеров, используемых во многих сферах промышленности в качестве покрытий, изоляционных и конструкционных материалов и др., а также в медицине. Однако, широкое применение полиуретановых материалов в медицинне ограничивается ввиду использования для их получения крайне токсичных реагентов – изоцианатов, производство которых к тому же в России на сегодняшний день практически отсутствует. Для применения полиуретановых материалов в медицине желательно получать их без использования токсичных соединений.

Неизоцианатные полиуретаны (НИПУ), способ получения которых был запатентован в конце прошлого века, являются более предпочтительным вариантом для биомедицины, так как синтезируются путём полиприсоединения первичных диаминов к дициклокарбонатам различного строения [1]. Такой способ синтеза позволяет получать полиуретаны экологичнее, дешевле и безопаснее по сравнению с классическим методом (взаимодействие диизоцианатов с олигомерными диолами). Несмотря на то, что прошло более тридцати лет со времени открытия способа получения НИПУ, активные исследования в этой области продолжаются, в частности, с целью достижения эксплуатационных свойств, характерных для традиционных полиуретанов.

Для синтеза классических полиуретанов используются не только бифункциональные, но и трифункциональные реагенты, так как ковалентные межмолекулярные сшивки позволяют получать материалы с лучшими механическими свойствами [2]. В связи с этим целью настоящей работы является синтез и исследование зависимости свойств НИПУ от соотношения ди- и триамина в составе НИПУ.

На первом этапе получен дициклокарбонат путем циклоприсоединения СО2 к диглицидиловому эфиру полипропиленгликоля (Mn ≈ 640) Т = 100°C и P = 10 атм. Полнота протекания реакции и состав продукта проанализированы методами титрования, ГПХ, ИК- и 13С-ЯМР-спектроскопии. Далее взаимодействием полученного дициклокарбоната с гексан-1,6-диамином и трис(2-аминоэтил)амином при их мольном соотношении 1/0, 0,9/0,1 и 0,6/0,4 синтезированы соответствующие НИПУ при эквимольной концентрации циклокарбонатных и аминных групп. Полученные образцы НИПУ охарактеризованы методами ИКС, ГПХ и 13С-ЯМР-спектроскопии.

Работа выполнена по теме Государственного задания, № 124013000722-8.

Литература

1. Hoechst AG. Walz G., Hoenel M., Brindopke G., Sprenger W., Finke M., Lenz R.. Aminourethanes, preparation and use thereof. Патент US4808658A. 1989

2. A. Sohrabi Effects of di- and trifunctional chain extenders on the properties of flexible cold-cure polyurethane foams // J Cell Plast 2024, Vol. 60. №1. P. 41-57.