Пористые композиты на основе синтетического карбоната кальция и водного раствора альгината натрия

Ахмедов М.М.1, Павлова А.А.2, Кибардина О.А.2, Мурашко А.М. 2, Сафронова Т.В.2, Кильдеева Н.Р. 1

Аспирант, 2 год обучения

1Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Москва, Россия

2МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия 
E-mail: akhmedov.mm@yandex.ru

Альгинат (собирательное название солей альгиновой кислоты и ее солей, чаще всего подразумевается натриевая соль — альгинат натрия) - полисахарид, экстрагируемый из бурых морских водорослей, широко используется в пищевой, фармацевтической, биомедицинской и текстильной промышленности благодаря своей биосовместимости, биоразлагаемости, нетоксичности и неиммуногенности, а также благодаря своей способности удерживать воду и стабилизировать эмульсии и способности к ионному гелеобразованию. Ключевыми недостатками материалов на его основе, ограничивающими использование в медицине, являются низкая прочность и плохая адгезия клеток. Одним из способов, способных устранить эти недостатки является создание наполненного биокомпозита на основе альгината натрия и гетерогенного наполнителя. Биосовместимый синтетический карбонат кальция (CaCO3) является подходящим наполнителем, поскольку является слаборастворимой солью кальция, потенциально способной проводить эндогенную ионную сшивку альгината натрия. Помимо этого, одна из кристаллических модификаций карбоната кальция — ватерит, обладает очень высокой поверхностью благодаря форме частиц, отдаленно напоминающей морских ежей, что потенциально может увеличивать как прочность биокомпозитов на его основе, так и улучшать их емкость загрузки в качестве средства доставки лекарственных средств благодаря адсорбции на поверхности частиц.

Цель настоящей работы заключалась в создании композитного биоматериала на основе альгината натрия в качестве матрицы и синтетического карбоната кальция в качестве наполнителя путем заморозки и последующей лиофилизации формовочных композиций на водной основе.

Формовочные композиции для получения пористых композитов представляли собою суспензии в водном растворе альгината натрия порошков CaCO3, синтезированных из водных растворов хлорида кальция (CaCl2) и карбонатов натрия (Na2CO3), калия (K2CO3) и аммония ((NH4)2CO3). Лиофилизаты, представляющие собою пористые композиционные материалы с матрицей из альгината натрия и синтетического CaCO3 в качестве наполнителя, были изготовлены с использованием криосушки формовочных композиций. Стабильность получаемых наполненных альгинатных лиофилизатов в водной среде является косвенным признаком прохождения ионной сшивки альгината. Для изучения стабильности криоструктуратов в водной среде исследовали изменение их массы после 24 часов нахождения в дистиллированной воде и сушки. Микроструктуру образцов до погружения и после сушки исследовали с использованием оптической микроскопии.

Предполагалось, что в виде наполнителя CaCO3 способен медленно производить ионную сшивку альгината натрия по объему полимера, сохраняя при этом приданную посредством криосушки пористость, поскольку классический метод закрепления формы раствора альгината — ионная сшивка погружением/формованием в раствор хлорида кальция — могла бы привести к потере формы лиофилизированного образца. Было установлено, что образцы, наполненные CaCO3, содержащим хлорид аммония (NH4Cl) в качестве сопутствующего продукта реакции, сохраняли форму после погружения в дистиллированную воду несмотря на заметную потерю массы, которая составила 20-26%. Криоструктураты, наполненные порошками CaCO3, содержащими хлориды калия (KCl) и натрия (NaCl) в качестве сопутствующего продукта реакции, форму не сохраняли.