Окислительная полимеризация анилина в водных растворах хитозана

Олексеенко М.С.,1,2 Гривин А.В.1, Солдатова А.В.1, Родловская Е.Н.2,

Межуев Я.О.1,2

Студент, 2 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева, Москва, Россия

2Институт элементоорганических соединений имени А.Н.Несмеянова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: mari.olekseenko@bk.ru

В результате окислительной полимеризации катиона фениламмония (анилина в кислой среде) в водных растворах хитозана синтезированы стабильные интерполимерные комплексы. Показано, что захват цепей хитозана олигомерами анилина происходит вследствие образования водородных связей. Результатом захвата цепей хитозана является образование гидрофилизированных частиц субмикронных размеров, способных к образованию в воде стабилизированных суспензий. Полученные суспензии представляют интерес для создания носителей лекарств, включая антибиотики, цитостатики, обладающих кислотной природой за счет их электростатической иммобилизации.

Методом потенциометрии получены экспериментальные кинетические кривые полимеризации анилина в водных растворах хитозана разных концентраций, а также при разных температурах. На основании представлений о реализации адсорбции мономера на поверхности образующихся частиц новой фазы, обладающих каталитической активностью, вычислены константы скоростей стадий одноэлектронного переноса и комплексообрзования[1]. Вычисленные значения констант скоростей комплексообразования оказались значительными, что может быть объяснено эффектом локального концентрирования окислителя в близи поверхности наночастиц. Эффект локального концентрирования, по всей видимости, связан с электростатическими взаимодействиями персульфат-аниона, использованного в качестве окислителя и цепей хитозана захваченных частицами и придающими им повышенную плотность положительного заряда. При этом зависимость константы скорости комплексообразования от концентрации использованного хитозана выражена минимально, что говорит о достижении предельной плотности положительного заряда на поверхности частиц уже при невысокой концентрации хитозана.

Полиэлектролитная природа хитозана обусловила значительные отличия в кинетических закономерностях окислительной полимеризации анилина в его присутствии по сравнению с наблюдаемыми при использовании типичных неионогенных водорастворимых стабилизаторов полимерной природы, таких как, например, поливиниловый спирт [2]. Так стадия образования комплекса с переносом заряда между мономером и окисленными участками цепи в адсорбционном слое характеризовалась, с одной стороны, высоким активационным барьером, связанным с эффектом «экранирования» каталитически активной поверхности частиц гидратированными цепями хитозана, а с другой стороны локальным концентрированием персульфат-анионов. Поэтому данная стадия обладала значительной энергией активации при повышенном факторе частоты.

Полученные результаты позволяют управлять скоростью формирования частиц, а также их размером, что представляется важным для создания носителей широкого спектра лекарств на их основе. Вместе с тем, для применения полученных наносистем в медико-биологических областях необходима разработка подходов к глубокой очистке от непрореагировавшего мономера и олигомеров анилина.

Литература

1. Mezhuev Y.O. [et al] EPR monitoring of aniline polymerization: Kinetics and reaction mechanism // Synth. Met. 2021. Vol. 280. I. 22. P. 116871.

2. Grivin A.V. [et al] The kinetics of the synthesis of polyaniline nanoparticles stabilized by branched polyvinyl alcohol // Macromol. Chem. Phys. 2025. Vol. 226. I. 22. P. 1-15.