Разработка функциональных композиционных материалов на основе полилактида с наночастицами серебра и оксида цинка

Князев Н.В.1, Дмитряков П.В.1, Брешенков Д.Г.2, Ступников А.А.1, 
Крупнин А.Е. 1, Чарчян Э.Р.2

Аспирант, 2 год обучения

1 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

2 Петровский Национальный Исследовательский Центр Хирургии, Москва, Россия

E-mail: knyazev.200013@gmail.com

С развитием биомедицинских технологий всё больше внимания уделяется поиску альтернативы для традиционных имплантатов на основе металлических сплавов, склонных к образованию биопленок, вызывающих эффект экранирования напряжений и требующих повторного медицинского вмешательства для их удаления. Одним из решений данной проблемы являются функциональные биоматериалы на основе полимеров, сочетающие биосовместимость, способность к контролируемой биодеградации, рентгеноконтрастность и наличие антибактериальных свойств [1].

Особое внимание уделяется полилактиду (PLA), биосовместимому, биоразлагаемому термопластичному материалу, получаемому из возобновляемого сырья. Данный полиэфир зарекомендовал себя во многих отраслях, включая медицину, однако его применение ограничено сравнительно низкими механическими характеристиками, биоинертностью и рентгенопрозрачностью, затрудняющей послеоперационный мониторинг.

Введение в полимерную матрицу неорганических наполнителей, таких как наночастицы серебра (Ag) [2] или оксида цинка (ZnO) [3], позволяет достичь бактерицидного эффекта, обеспечивающего подавление патогенных микроорганизмов, повысить механические характеристики и придать композиционному материалу рентгеноконтрастность. Введение частиц металлов позволяет in vivo контролировать положение имплантированного изделия, его целостность и процесс биодеградации с применением неинвазивных методов. Однако, важно определить оптимальную концентрацию и добиться равномерного распределения частиц наполнителя по объёму изделия [4]. Крупные агломераты и повышение локальной концентрации может негативно сказаться на механических свойствах материала и даже вызвать цитотоксичный эффект.

Таким образом, данное исследование посвящено получению ренгеноконтрастных композиционных материалов на основе PLA/Ag и PLA/ZnO с выраженными антибактериальными свойствами. Особое внимание уделяется влиянию химической природы и концентрации наполнителя на процесс получения композитов в расплаве, механические и физико-химические свойства.

Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания 
НИЦ «Курчатовский институт. При выполнении работ использовано оборудование ресурсных центров ОРЦ КК НБИКС-пт НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

1. Wang P., Gong Y., Zhou G. et al. Biodegradable implants for internal fixation of fractures and accelerated bone regeneration // ACS Omega. 2023. Vol. 8. No. 31. P. 27920–27931.

2. Pušnik Črešnar K., Aulova A., Bikiaris D.N. et al. Incorporation of Metal-Based Nanoadditives into the PLA Matrix: Effect of Surface Properties on Antibacterial Activity and Mechanical Performance of PLA Nanoadditive Films // Molecules. 2021. Vol. 26. No. 14. P. 4161.

3. Jamnongkan T., Jaroensuk O., Khankhuean A. et al. A Comprehensive Evaluation of Mechanical, Thermal, and Antibacterial Properties of PLA/ZnO Nanoflower Biocomposite Filaments for 3D Printing Application // Polymers. 2022. Vol. 14. No. 3. P. 600.

4. Knyazev N.V., Krupnin A.E., Breshenkov D.G. et al. Designing X-ray visible polylactide composites: holistic assessment of barium sulfate concentration effects on material properties and 3D printability // J. Mater. Sci.. 2026. Vol. 61. P. 3854–3873.