Изучение структурных изменений полипропиленового волокна, модифицированного амфифильными органическими солями, в ходе биодеструкции

Елохин И.В.

Аспирант, 4 год обучения

Санкт-Петербургский государственной университет промышленных технологии и дизайна, кафедра химических технологий им. проф. А. А. Хархарова, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ivaneloxin@gmail.ru

Полипропилен (ПП) является одним из самых востребованных полимеров в мире. По прогнозам аналитической компании Argus его выпуск возрастет до рекордных 124 млн т. уже к 2032 г. Данный полиолефин обладает высокой гидрофобностью, хемостойкостью, легкостью и низкой стоимостью, поэтому его активно применяют в разных областях промышленности. Нетканые материалы из ПП используются в производстве медицинских (халаты, маски, бахилы) и гигиенических изделий (подгузники, прокладки, пеленки), в сельском хозяйстве (укрывной материал, мульчирование) и строительстве (мембраны для стен), автомобилестроении (обивка сидений, коврики). Высокая кристалличность, низкая подвижность макроцепей, фибриллярная структура материала, отсутствие функциональных групп, способных к гидролизу, затрудняет процесс доступ ферментов к полимерной матрице и деструкции полимера. В 2021 г. сообщалось о 129 млрд. отходов в мес. разложение каждой занимают десятилетия. Ранее было установлено [1], что модификация ПП волокна амфифильными органическими солями снижает разрывную нагрузку нетканого материала, подвергнутого компостированию. Цель данной работы – провести анализ изменения структуры модифицированного ПП волокна в процессе биодеструкции полимера.

Объектами исследования служили ПП нетканые материалы, используемые в медицине (СИЗ) и сельском хозяйстве (покрывные покрытия). Образцы обрабатывали амфифильными органическими солями: цетримония бромид, триметилдодециламмония, кокамидопропилбентаин, α-олефинсульфонат натрия. Обработанные образцы выдерживали в условиях компостирования и ферментативного (липаза) гидролиза в течение 60 сут.

Анализ ДСК-кривых (204 F1 Phoenix) образцов после биодеструкции показал различия в области плавления. Эндопик плавления модифицированных волокнистых ПП материалов шире и смещен в область более высоких температур (до 169 ℃), в случае применения бромида цетримония выявлено два максимума, что говорит об образовании высокоупорядоченной фазы ПП. Анализ ТГА-кривых (TG 209F1 Libra) показал снижение температуры деструкции полимера при сохранении его химической природы (одна стадия деструкции ПП). У исходного образца для СИЗ температура полураспада (50 %) составляет 458 ℃, а для модифицированного бромидом цетримония – 429-432 ℃. Для образца, предназначенного для сельского хозяйства, эти показатели соответствуют значениям: 447 и 400 ℃.

Таким образом, проведенные исследования показали, что модификация ПП волокнистых материалов амфифильными органическими солями способствует биодеструкции полимера за счет изменения аморфно-кристаллической фазы и морфологии поверхности полимера.

Автор выражает искрению благодарность научному руководителю д.т.н  А. П. Михайловской за ценные рекомендации и замечания, всестороннюю поддержку и за рецензирование текста.

Литература

1. Елохин, И. В. Влияние амфифильных органических соединений на биоустойчивость полипропилена / И. В. Елохин, А. П. Михайловская // Мат-лы Междунар. научно-практ. конф. «Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения». – Нальчик, 2024. – С.114.