Реологические исследования суспензий углеродных нанотрубок в эпоксидном олигомере

Ковалев М.В.

Аспирант 2 курса

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: michaelkovalev1805@gmail.com

Благодаря своим малым размерам, углеродные нанотрубки (УНТ) позволяют эффективно модифицировать полимеры, даже при их небольшом содержании в композиционном материале [1, 2]. УНТ синтезируют в виде частиц с большим соотношением сторон, за счет чего они эффективно создают трёхмерные структуры и обладают малыми значениями порога перколяции [3]. В связи с этим, наличие качественно распределенных в системе УНТ приводит к резкому увеличению вязкости и изменению реологического поведения системы [4].

При создании высоконаполненных лакокрасочных материалов, клеев и герметиков полезным свойством является их тиксотропность. Тиксотропия – явление, при котором вязкость материала уменьшается с увеличением скорости сдвига и постепенно возрастает после снятия или уменьшения напряжения, ранее приложенного к образцу [5]. Тиксотропия часто наблюдается в суспензиях [6]. Рост вязкости связан с ре-агломерацией частиц наполнителя и восстановлением трехмерной структуры наполнителя.

В работе были исследованы суспензии УНТ в эпоксидном олигомере ЭД-20, с концентрацией частиц от 0.1 до 2 масс. %. Для распределения УНТ в суспензиях было использовано озвучивание с помощью ультразвукового диспергатора «МОД МЭФ-91» с интенсивностью воздействия 250 Вт/см2 и частотой 22 кГц. Динамические реологические испытания были проведены на реометре Kinexus, на системе плоскость-плоскость с диаметром 25 мм и зазором 1 мм.

В результате введения УНТ в количествах более 0.5 масс. %, динамическая вязкость существенно возросла; при этом зависимость вязкости от содержания наночастиц носила экспоненциальный характер. Вязкость композиции, содержащей 2 масс. % УНТ, при скорости сдвига 0.1 с–1 составила 6200 Па·с, что приблизительно в 300 больше вязкости олигомера ЭД-20 при тех же условиях. С помощью трех-интервального теста были исследованы тиксотропные свойства суспензий. Скорость сдвига на первом и третьем этапах составляла 0.1 с–1, на втором – 50 с–1. На втором этапе наблюдалось резкое снижение вязкости вследствие разрушения структуры суспензий. Время восстановления структуры (стабилизации значений вязкости на третьем этапе) уменьшалось по линейной зависимости от 12 до 3 мин, при содержании УНТ 0.5 и 2 масс. % соответственно. Степень восстановления структуры, оцениваемая по отношению вязкости на третьем и первом этапе, с увеличением содержания УНТ возрастала.

Литература

1. Oliveira, M.M., Forsberg, S., Selegård, L., Carastan, D.J. The Influence of Sonication Processing Conditions on Electrical and Mechanical Properties of Single and Hybrid Epoxy Nanocomposites Filled with Carbon Nanoparticles // Polymers. 2021. Vol. 13. P. 4128.

2. Mostovoy, A., Yakovlev, A., Tseluikin, V., & Lopukhova, M.  Epoxy Nanocomposites Reinforced with Functionalized Carbon Nanotubes // Polymers. 2020. Vol. 12(8). P. 1816.

3. Irzhak, V. Epoxy Nanocomposites with Carbon Fillers // Rev. Adv. Chem. 2022. Vol. 12(1). P. 22-56.

4. Yearsley, K. M., Mackley, M. R., Chinesta, F., & Leygue, A. The rheology of multiwalled carbon nanotube and carbon black suspensions // J. Rheol. 2012. Vol. 56(6). P. 1465–1490.

5. Wang, Yilin & Ewoldt, Randy. Thixotropy, antithixotropy, and viscoelasticity in hysteresis // J. Rheol. 2023. Vol. 67. P. 1199-1219.

6. Lee, D., Koo, S. Thixotropic behavior and particulate aggregation in a suspension of carbon nanotubes // Korea-Aust. Rheol. J. 2023. Vol. 35. P. 127–135.